| 材质 | 纯聚丙烯材料 | 厚度 | 0.55-1.2（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽度 | 6-19（mm） | 抗拉强度 | 30-300公斤 |
| 重量 | 8KG/卷（kg） |  |  |

·特点： 
★引进国外最先进设备生产，质量稳定 
★产品通过ISO9001:2000质量体系认证/SGS环保认证 
★适用无人化全自动打包机,全自动打包机,半自动打包机使用 
★使用全新聚丙稀制成，比重轻、粘力强、色泽佳 
★外表美观、高档，适合各类需要打包的货物使用

编号 宽度 厚度 拉力 重量 长 度 纸蕊内径 PPH-09060 9mm 0.6mm >90kg 8.5kg 2700M 200mm PPH-12060 12mm 0.6mm >120kg 8.5kg 2000M 200mm PPH-13560 13.5mm 0.6mm >130kg 8.5kg 1650M 200mm PPH-15060 15mm 0.6mm >140kg 8.5kg 1450M 200mm PPH-19060 19mm 0.6mm >250kg 8.5kg 1100M 200mm.

特种机带要根据客户打包机特性而定。 
色泽有：白、黄、红、绿、紫、兰、橙、灰、黑、墨绿、咖啡、天蓝等多种颜色供你选择，或按贵方提供色板定做。 
PP打包带的抗拉力强度为30公斤到300公斤，可按贵方要求定做。