http://www.jiudl.com公司网址

传真号：0512-36908645。

经营范围：低烟无卤电缆料造粒机, PVC护套电缆料造粒机, 高填充母料造粒机EPDM体育跑道挤出机, 碳黑色母粒造粒机, ,EVA汽车内饰板材挤出机,EPDM片材挤出机, 汽车隔热顶棚挤出机, 汽车行李箱垫片材挤出机, 汽车内饰脚垫片材挤出机, 汽车阻尼板片材挤出机, EVA隔音片材挤出机, PVC防水卷材挤出机, PP片材挤出机, 一步法片材挤出机, EVA片材挤出机, PVC仿大理石片材挤出机,CPE电缆料造粒机橡胶促进剂造粒机, PE电缆料造粒机,降解母料造粒机,淀粉降解造粒机,橡胶电缆料造粒机, ,电缆料造粒机,辐照交联造粒机,降解塑料造粒机,碳酸钙母料造粒机,片材挤出机,橡胶造粒机,沥青改性剂造粒机,辐照交联电缆料造粒机,功能母料造粒机,色母粒造粒机,双螺杆造粒机,交联电缆料造粒机,内外屏蔽电缆料造粒机,PVC发泡片材挤出机,消泡母料造粒机,发泡母料造粒机,元明粉造粒机,氧化锌母料造粒机,纳米碳酸钙造粒机,无纺布母料造粒机；

产品：低烟无卤电缆料造粒机, PVC护套电缆料造粒机, 高填充母料造粒机EPDM体育跑道挤出机, 碳黑色母粒造粒机, ,EVA汽车内饰板材挤出机,EPDM片材挤出机, 汽车隔热顶棚挤出机, 汽车行李箱垫片材挤出机, 汽车内饰脚垫片材挤出机, 汽车阻尼板片材挤出机, EVA隔音片材挤出机, PVC防水卷材挤出机, PP片材挤出机, 一步法片材挤出机, EVA片材挤出机, PVC仿大理石片材挤出机,CPE电缆料造粒机橡胶促进剂造粒机, PE电缆料造粒机,降解母料造粒机,淀粉降解造粒机,橡胶电缆料造粒机, ,电缆料造粒机,辐照交联造粒机,降解塑料造粒机,碳酸钙母料造粒机,片材挤出机,橡胶造粒机,沥青改性剂造粒机,辐照交联电缆料造粒机,功能母料造粒机,色母粒造粒机,双螺杆造粒机,交联电缆料造粒机,内外屏蔽电缆料造粒机,PVC发泡片材挤出机,消泡母料造粒机,发泡母料造粒机,元明粉造粒机,氧化锌母料造粒机,纳米碳酸钙造粒机,无纺布母料造粒机；

1 橡胶塑料造粒机

塑胶造粒机分为：JLD单螺杆系列、JS双螺杆系列、JLSJ双阶系列、M/JLSJ密炼双阶系列、M/JLD密炼单螺杆系列、M/JS密炼双螺杆系列等

JLD单螺杆系列适用物料：ABS、PE、PP、PC、PS、PVC、PET等物料的改性、染色等加工造粒；

JS双螺杆塑系列适用物料：PE、PP、ABS、PC、EVA、PC、ABS、PA 、EPDM、PBT、PET、PP、NBR等填充、阻燃母粒、可降解塑胶、抗静电母料、抗菌母粒等；玻纤(碳纤)增强；热塑性弹性体；

M/JLSJ密炼双阶系列适用物料：低烟无卤电缆料、PVC电缆料、炭黑母料等；

JLSJ双阶系列适用物料：PVC电缆料、碳酸钙填充母料、电缆料造粒机等；

M/JLD密炼单螺杆系列适用物料：高填充母料、无机物填充母料、阻燃母料、TPR弹性体、炭黑色母粒、内外屏蔽电缆料、沥青改性剂、汽车内饰片材、塑胶板材、PVC发泡片材、橡胶促进剂造粒机、橡胶片材、eva汽车内饰片材挤出机、PVC发泡片材挤出机、等；

M/JS密炼双螺杆系列适用物料：炭黑母料、低烟无卤电缆料等；

2 昆山双螺杆造粒机

配置：体积式喂料机；润滑系统；内外冷却循环系统；真空系统；换网系统；加热系统；主控系统；动力系统；辅机系统；

主力机型：JS20、JS36、JS52、JS60、JS65、JS72、JS75、JS95等；

主电机动力：5.5KW——250KW；

长径比L/D：28：1——56：1；

螺杆材质：高速工具钢W6Mo5Cr4V2；

芯轴材质：合金钢40CrNiMoA；

筒体材质：45#钢为基体，∞内孔采用优质双合金衬套；

切粒方式：水拉条、风冷磨面热切、水环磨面热切、风冷拉条；

3 昆山单螺杆造粒机

配置：锥双强制喂料机；双腕强制喂料机；体积式喂料机；润滑系统；内外冷却循环系统；真空系统；换网系统；加热系统；主控系统；动力系统；辅机系统；

主力机型：JLD30、JLD80、JLD100、JLD120、JLD150、JLD180等；

主电机动力：5.5KW——250KW；

长径比L/D：7：1——38：1；

螺杆材质：38CrMoALA氮化处理；

筒体材质：38CrMoALA氮化处理,配置可更换冷却铜管；

切粒方式：水拉条、风冷磨面热切、水环磨面热切、风冷拉条；

4 昆山电缆料造粒机

可分为以下

PVC电缆料造粒机：主力机型：JZSJ系列；产能：80-1000千克/小时；

化学交联电缆料造粒机：主力机型：JZSJ系列；产能：150-600千克/小时；

低烟无卤电缆料造粒机：主力机型：M/JZSJ系列；产能：250-500千克/小时；

硅烷交联电缆料造粒机：主力机型：JS系列；产能：80-1000千克/小时；

CPE电缆料造粒机：主力机型：JZD系列；产能：180-700千克/小时；

辐照交联电缆料造粒机：主力机型：JS系列；产能：80-800千克/小时；

内外屏蔽电缆料造粒机：主力机型：JZD系列；产能：120-800千克/小时；

通讯电缆料造粒机：主力机型：JS系列；产能：80-800千克/小时；

架空电缆料造粒机：主力机型：JS系列；产能：80-800千克/小时；

5 昆山填充母料造粒机

母料造粒机根据用途不同可分为：

1.色母料造粒机：根据功能不同可分为彩色母料造粒机，黑色母造粒机等，

设备可采用：M/JLD密炼单螺杆系列、JS双螺杆系列、M/JS密炼双螺杆系列；产能：30-800千克；

- 填充母料造粒机根据填充物不同可分为：

碳酸钙高填充母料造粒机；

氧化锌高填充母料造粒机；

滑石粉填充母料造粒机；

元明粉填充母料造粒机；

硫酸钡填充母料造粒机；

云母填充母料造粒机；

纳米碳酸钙母料造粒机；

无机物高填充母料造粒机；

无纺布填充母料造粒机；

防水卷材填充母料造粒机等；

设备采用：JS双螺杆系列和M/JLD密炼单螺杆系列；

产能：80-1000千克/小时；

- 功能母料造粒机根据用途不同可分为：

阻燃母料造粒机；

抗静电母料造粒机；

抗菌母料造粒机；

消泡母料造粒机；

导电母料造粒机；

发泡母料造粒机；

抗紫外线母料造粒机；

耐候母料造粒机等特殊用途的功能母料造粒机；

设备采用：JS双螺杆系列；M/JLD密炼单螺杆系列；

产能：80-1000千克/小时；

6 昆山降解塑料造粒机

降解塑料分为淀粉降解塑料（PLA）；生物降解塑料（PHA）；无机物降解塑料；光降解塑料；现在市面上使用较多的是PLA/PHA/无机物降解；

PLA降解塑料造粒机选用JS双螺杆系列，产能在40-600千克/小时；

PHA降解塑料造粒机和无机物降解塑料造粒机采用M/JLD密炼单螺杆系列，产能在150-1000千克/小时；

7 昆山色母粒造粒机

主要使用的是双螺杆造粒机，机型有 ：JS36、JS52、JS65、JS75等型号的色母粒造粒机；

主电机功率：18.5KW-90KW不等；

长径比L/D：44：1为最佳；

产能：30-450千克/小时；

切粒方式：水拉条

色母粒造粒机的螺杆为积木式；针对不同物料可调节螺杆组合，提升色母粒的质量；色母粒造粒机操作简单，高效节能等特点；生产的物料质量稳定，色彩艳丽，颗粒均匀；螺杆自清洁能力强，换色时方便快捷；

8 昆山黑色母造粒机

黑色母造粒机也叫炭黑色母料造粒机，主要物料为载体、炭黑、助剂、填充物等；

使用双螺杆的主要机型有：JS52、JS65、JS75、JS95等；

使用密炼单螺杆的主要机型有：JLD120密炼单螺杆、JLD150密炼单螺杆等

双螺杆的产能：80-850千克/小时；

密炼单螺杆的产能：400-700千克/小时；

双螺杆的长径比L/D：44：1；

单螺杆的长径比L/D：20：1；

双螺杆主电机功率：45-132KW；

单螺杆主电机功率：55-110KW；

切拉方式：不论是双螺杆还是单螺杆都可以选择水拉条或者水环磨面热切；

9 昆山改性塑料造粒机

改性塑料是个广义词，它包含了很多方面；改性塑料是指一种与多种树脂或者是添加剂，通过造粒机的剪切塑化和加温后的助剂反应，改变物料的各项数据以达到客户要求的塑料，都可以称为改性塑料；比较有代表的：PA尼龙加纤（增强改性）、ABS染色等等；

采用设备为：JS双螺杆系列；

产能：30-600千克/小时；

长径比L/D：28：1—52：1；

主电机：18.5KW-185KW；

切粒方式：水拉条或者水环磨面热切；

10昆山工程塑料造粒机

工程塑料在机械性能、耐久性、耐腐蚀性、耐热性等方面能达到更高的要求，而且加工更方便并可替代金属材料。工程塑料被广泛应用于电子电气、汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业，以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。

采用设备为：JS双螺杆系列；

产能：30-600千克/小时；

长径比L/D：28：1—52：1；

主电机：18.5KW-185KW；

切粒方式：水拉条或者水环磨面热切

11 昆山高填充母料造粒机

高填充母料造粒机根据填充物不同可分为：碳酸钙高填充母料造粒机、氧化锌高填充母料造粒机、滑石粉填充母料造粒机、元明粉填充母料造粒机、硫酸钡填充母料造粒机、云母填充母料造粒机、纳米碳酸钙母料造粒机等无机物高填充母料造粒机、防水卷材填充母料造粒机等；

设备采用：

JLD密炼单螺杆系列；

单螺杆机型：JLD100/JLD120/JLD150

密炼机：35L、55L、75L、110L ；

产能：180-1000千克/小时；

长径比L/D：28：1—52：1；

主电机：37KW-132KW；

切粒方式：风冷磨面热切

JS双螺杆系列；

机型：JS36、JS52、JS65、JS75、JS95；

髙混机：100L、200L、300L、500L、1000L

产能：30-1500千克/小时；

长径比L/D：40：1—44：1；

主电机：18.5KW-250KW；

切粒方式：风冷磨面热切

12 昆山PVC电缆料造粒机

PVC电缆料造粒机可以生产PVC绝缘电缆料、PVC护套电缆料、弹性体PVC电缆料；

主要机型：JSJ52/100；JSJ65/150；JSJ75/180；JSJ95/200

髙混机：200L、300L、500L、1000L

产能：250-12000千克/小时；

双螺杆长径比L/D：32：1—36：1；

单螺杆长径比L/D：9：1

主电机：45KW/22KW-185KW/90KW；

切粒方式：风冷磨面热切

13昆山化学交联电缆料造粒机

化学交联电缆料造粒机可以生产10KV化学交联电缆料；35KV化学交联电缆料；通过更改部分辅机还可以生产二步法的硅烷交联电缆料；

主要机型：JSJ52/100；JSJ65/150；JSJ75/180；

髙混机：200L、300L、500L、

产能：100-600千克/小时；

双螺杆长径比L/D：32：1—36：1；

单螺杆长径比L/D：9：1

主电机：45KW/22KW-110KW/55KW；

切粒方式：偏心水雾磨面热切

14 昆山低烟无卤电缆料造粒机

低烟无卤电缆料造粒机可以生产PE体系的低烟无卤电缆料和EVA体系的低烟无卤电缆料；

主要机型：M75/ZJSJ65/150；M110/ZJSJ75/180等；

髙混机：300L、500L等

密炼机：75L、110L等

产能：350-600千克/小时；

双螺杆长径比L/D：36：1—40：1；

单螺杆长径比L/D：9：1

主电机：75KW/55KW-132KW/90KW；

切粒方式：风冷磨面热切

15 昆山硅烷交联电缆料造粒机

硅烷交联电缆料分为一步法造粒方式和二步法造粒方式；这里我针对一步法造粒方式来介绍；

部分设备生产流程简介：

髙混机——JS双螺杆造粒机——不锈钢冷却水槽——不锈钢吸干机——切粒机——真空干燥机——包装机；

髙混机：100L等

产能：5-7吨/24小时；

双螺杆长径比L/D：36：1；

主电机：18.5KW；

16 昆山CPE电缆料造粒机

CPE电缆料造粒机也叫橡胶电缆料造粒机；

机型：M110/ZJD150等；

密炼机：110L；

主机：JD150单螺杆；

切粒方式：风冷磨面热切；

主电机：110KW；

产能：700-1000千克/小时；

长径比：16：1；

喂料机：双腕强制喂料机；

在生产时必需要精确控制密炼机和CPE电缆料造粒机的温度控制；

17 昆山辐照交联电缆料造粒机

辐照交联电缆料是指一种紫外光交联阻燃聚烯烃电缆绝缘与护套料，其特征在于以聚乙烯或接枝改性聚乙烯和或乙烯醋酸乙烯酯或接枝改性乙烯醋酸乙烯酯共聚物为基料，添加其他特定的化学助剂通过辐照交联电缆料造粒机生产而成的PE辐照交联电缆料颗粒；

辐照交联电缆料造粒机的配置：

主机：JS双螺杆系列；

主电机：36KW-132KW；

产能：30-600千克/小时；

辐照交联电缆料造粒机使用注意事项，请电话咨询；

18 昆山内外屏蔽电缆料造粒机

内外屏蔽电缆料造粒机的机筒螺杆均采用38CrMOALA 优质合金钢，经氮化处理，硬度高，耐磨耐腐蚀.内外屏蔽电缆料造粒机机头采用手动换网或快速不停机自动换网机构，提高生产效率；

机型：M/SJD

密炼机型号：55L/75L/95L/110L等型号；

主机：JD单螺杆系列；

单螺杆直径：100mm；120mm；150mm；180mm；

主电机：55KW-132KW；

切粒方式：水环磨面热切；

产能：30-600千克/小时；

内外屏蔽电缆料造粒机具体细节请电话咨询18913271547；

19 昆山阻燃母料造粒机

阻燃母料造粒机是功能母料造粒机的一个分支；阻燃母粒是指以树脂为载体，添加一种或多种阻燃剂，通过阻燃母料造粒机生产而的高浓度阻燃母料颗粒；根据产品材料的不同，添加相应的阻燃母料，从而到达产品的阻燃要求；

依据阻燃母料配方的不同，相应的阻燃母料造粒机也不近相同；阻燃母料造粒机的选择也一样；这里就简单介绍下大概配置：

1.JLD密炼单螺杆系列；

主电机：55KW-132KW；

产能：150-1000千克/小时；

2.JS双螺杆系列；

主电机：37KW-132KW；

产能：30-600千克/小时；

20 昆山抗静电母料造粒机

配方组成(质量份)LLDPE 80;LDPE 20;抗静电剂SWJU-I 55;氧化聚乙烯蜡4;硬脂酸0.6;表面活性剂KR 0.2;抗静电母料造粒机是功能母料造粒机的分支；

抗静电母料造粒机设备如下：

主机：JS双螺杆系列；

产能：30-800千克/小时；

电机：37KW-185KW；

切粒方式：水拉条；

抗静电母料造粒机从局部调整后可以阻燃母料造粒机；抗菌母料造粒机；导电母料造粒机；抗紫外线母料造粒机；耐候母料造粒机等功能母料；

21昆山消泡母料造粒机

消泡母粒是由金属氧化物（氧化钙70%）+树脂（20%）+助剂（10%）组成的,通过消泡母料造粒机生产出来的颗粒；

消泡母料造粒机的配置如下：

预处理设备：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

主机功率：55KW--185KW;

加工能力：120千克-800千克/小时；

切粒方式：风冷磨面热切；

消泡母料造粒机使用时必需注意前期的预处理工艺，预处理的工艺直接影响到消泡母料的质量；

22 昆山发泡母料造粒机

发泡剂母粒是一种吸热型闭孔式化学成核发泡剂, 适用于PP、ABS、PS、PE等热塑性注塑发泡；发泡母料在生产时对温度的要求很严格，他决定了发泡母料造粒机不能有不确定发热因数，同时对发泡母料造粒机的冷却系统是个技术要点；

发泡母料造粒机大致配置：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：120千克-800千克/小时；

主机功率：55KW--185KW;

切粒方式：风冷磨面热切；

发泡母料造粒机一定要选择能保证温度控制的生产厂家；

23 昆山碳酸钙高填充母料造粒机

碳酸钙高填充母料中含填料和助剂的浓度大，使用时必须加入一定量的基体树脂经混炼后再加工成型；

碳酸钙高填充母料造粒机大致配置1：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

碳酸钙高填充母料造粒机大致配置2：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

加工能力：150千克-1500千克/小时

主机功率：45KW--250KW;

切粒方式：风冷磨面热切

碳酸钙高填充母粒造粒机整机性能：节能：正常使用时电耗为整机的60%。

碳酸钙高填充母料造粒机的优点是可连续生产、质量稳定、生产效率高、能耗低、工人劳动强度低、操作环境好。

24昆山氧化锌高填充母料造粒机

氧化锌高填充母料造粒机是指用少量树脂做为载体，添加大量的氧化锌和部分助剂加工成氧化锌填充母料的设备

氧化锌高填充母料造粒机大致配置1：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

氧化锌高填充母料造粒机大致配置2：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

加工能力：150千克-1500千克/小时

主机功率：45KW--250KW;

切粒方式：风冷磨面热切

氧化锌高填充母粒造粒机整机性能：节能：正常使用时电耗为整机的60%。

氧化锌高填充母料造粒机的优点是可连续生产、质量稳定、生产效率高、能耗低、工人劳动强度低、操作环境好。

25昆山滑石粉填充母料造粒机

滑石粉填充母料造粒机的优点是可连续生产、质量稳定、生产效率高、能耗低、工人劳动强度低、操作简单易懂。

滑石粉填充母料造粒机大致配置1：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

滑石粉填充母料造粒机大致配置2：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

加工能力：150千克-1500千克/小时

主机功率：45KW--250KW;

切粒方式：风冷磨面热切

26昆山元明粉填充母料造粒机

填充母料的定义：在塑料加工成型过程中，将所需要的各种助剂、填料与少量载体树脂进行混炼而制得的粒料，由载体树脂、填料和各种助剂三部分组成，使用性能和成本主要取决于载体树脂元明粉填充母料造粒机大致配置1：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

元明粉填充母料造粒机大致配置2：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

加工能力：150千克-1500千克/小时

主机功率：45KW--250KW;

切粒方式：风冷磨面热切

27昆山硫酸钡填充母料造粒机

硫酸钡填充母料造粒机生产出来的硫酸钡填充母料突出优点有：硬度高、填料体积比大、耐酸碱腐蚀性好、抗渗透性好、介电性能优良、翘曲小、热膨胀系数小、可燃性低、模压周期短、平面增强、热畸变温度高

硫酸钡填充母料造粒机大致配置1：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

28昆山云母填充母料造粒机

云母填充母料造粒机主要生产的物料是树脂添加云母粉和润滑剂的母料颗粒。云母粉以其独特的二维片状结构，刚柔相济的优良性能在塑料中有广泛的用途，其优良的性能表现在：能降低制品的收缩率、翘曲率、弯曲度和比重，提高制品的机械性能、耐热性、绝性性、化学稳定性和阻隔性，增加制品表面光泽度和耐候性

云母填充母料造粒机大致配置：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

29 昆山纳米碳酸钙母料造粒机

纳米碳酸钙具有超细、超纯的特点，与塑料及橡胶都有很好的相容性；但是纳米碳酸钙的包装体积很大，在使用时车间粉尘很多；现在通过纳米碳酸钙母料造粒机生产压缩成母料颗粒，就能减少包装体积大、客户车间粉尘的问题，又能降低运输成本；

纳米碳酸钙母料造粒机大致配置：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JSJ双阶造粒机系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：45KW--185KW;

切粒方式：风冷磨面热切

30 昆山无机物高填充母料造粒机

无机物高填充母料造粒机可以适用生产各种以无机物为填充物的塑料母料颗粒；

无机物高填充母料造粒机大致配置1：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

无机物高填充母料造粒机大致配置2：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

加工能力：150千克-1500千克/小时

主机功率：45KW--250KW;

切粒方式：风冷磨面热切

31 昆山防水卷材填充母料造粒机

防水卷材填充母料造粒机

防水卷材填充母料造粒机大致配置1：

前期处理：加压式密炼机；

造粒设备：JLD单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：55KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

防水卷材填充母料造粒机大致配置2：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

加工能力：150千克-1500千克/小时

主机功率：45KW--250KW;

切粒方式：风冷磨面热切

32 昆山购物袋填充母料造粒机

购物袋填充母料的填充物有很多种，比如：碳酸钙、滑石粉、元明粉等是比较常用的填充物；这个视频当中的填充物为元明粉，积料（载体）为PE（聚乙烯）；购物袋填充母料造粒机大致配置：

前期处理：密炼机；

造粒设备：JLD密炼单螺杆系列；

加工能力：150千克-1000千克/小时

主机功率：45KW--90KW;

切粒方式：风冷磨面热切

33 昆山无纺布/非织布高填充母料造粒机

无纺布/非织布高填充母料中含填料和助剂的浓度大，使用时必须加入一定量的基体树脂经混炼后再加工成型；

碳酸钙高填充母料造粒机大致配置2：

前期处理：高速混合机；

造粒设备：JS双螺杆系列；

加工能力：150千克-1500千克/小时

主机功率：45KW--250KW;

切粒方式：风冷不锈钢输送带拉条切拉

无纺布/非织布高填充母粒造粒机整机性能：节能：正常使用时电耗为整机的60%。

无纺布/非织布高填充母料造粒机的优点是可连续生产、质量稳定、生产效率高、能耗低、工人劳动强度低、操作环境好；

无纺布/非织布高填充母料本身载体是PP，它粘度高在生产过程中容易产出黏粘情况，使用我公司生产的这种机型，就能完全避免这种情况；

34 昆山玉米淀粉降解塑料（PLA）造粒机

淀粉共混塑料是淀粉与合成树脂或其他天然高分子共混而成的淀粉塑料。主要淀粉（30%~60%），少量的PE合成树脂、乙烯/丙烯酸（EAA）共聚物、纤维素、木质素等，其特点是淀粉含量高，部分产品可以完全降解；

在生产玉米淀粉塑料的双螺杆反应挤出加工中，为了通过熔融和剪切作用来破坏淀粉是微晶结构，使其达到无序并同各种共混材料均匀混合和分散，合理有效的螺杆组合是该工艺的关键，必需考虑淀粉及其共混物的性能与形态、加料位置、抽真空位置、温度设置等。

35 昆山生物降解塑料（PHA）造粒机

聚羟基脂肪酸酯(PHA，polyhydroxyalkanoates) ：是很多微生物合成的一种细胞内聚酯，是一种天然的高分子生物材料。因为PHA同时具有良好的生物相容性能､生物可降解性和塑料的热加工性能。因为同时可作为生物医用材料和生物可降解包装材料，这已经成为近年来生物材料领域最为活跃的研究热点。PHA还具有非线性光学性､压电性､气体相隔性很多高附加值性能；

根据PHA降解改性塑料中的物料配比，生产设备的配置也有较高的要求；全密封75L密炼机——不锈钢提升机——整体式强制锥双喂料机——JLD150单螺杆挤出机——液压自动板式换网——水环磨面热切——高压水泵——不锈钢高速离心脱水机——不锈钢加长振动筛——高压风机——不锈钢成品料仓；髙效：400-600KJ/H、节能：正常使用时电耗为整机的55%。环保：前期工作设备为密封式工作环境，后期为团型状态减少了生产现在粉尘四处飞舞。

36 昆山无机物降解塑料造粒机

主要原料的碳酸钙，是具有环保意义的新材料。不仅取材广泛，节约能源，还可以循环利用；废弃后进行燃烧或深埋处理，深埋后间隔段时间就可以完全降解，对土壤和环境无任何不良影响。燃烧后即可变成石灰粉末；

无机物降解塑料使用范围：环保购物袋、办公用纸、壁纸、印刷纸等；可以替代除生活用纸外的全部纸制品；

生产流程：粉体活化处理——加压密炼机——自动提升机——强制喂料机——单螺杆挤出造粒设备——风冷磨面热切系统——共2级旋风分离器——不锈钢振动筛——产品料仓

37 昆山水环磨面热切造粒机

水环模面热切辅机系统

1）水环模面热切造粒机：4级电机，功率1.5kw；热切刀一套、电机联轴器一件，

2）调速控制：采用“英威腾”变频调速；

3）水环切粒罩：卧式，不锈钢材质；一件；

4）水泵一台，功率3kw；

5）加大型导流槽：不锈钢材质，一件；

6）离心脱水机：一台，电机功率7.5kw，加大型水箱为优质不锈钢材质；

7）加长振动筛：一台，L=2.5m，电机采用:震动专用电机;震动量可以调节大小:电机功率率:0.55KW两台;振动筛筛网采用三层分离物料;大孔直径φ8mm，小孔直径φ2.5mm，不锈钢材质，

8）风吹料仓：一套，1m3料仓一件，不锈钢材质；采用φ130mm不锈钢管联接；3kw物料输送风机。

9) 辅机控制柜一套

38 昆山水拉条造粒机

水拉条造粒辅机一套

1）快开拉条机头一个；45#钢调制锻打成型，流道镀鉻处理；流道光滑无死角；

2）拉条口模一块；45#调制钢锻打成型；整体氮化热处理

3）配备机头加热器一套；铸铜材质

4）冷却水槽：长4000mm；宽300mm；深350mm；不锈钢材质，配置4个分条装置；不锈 钢框架；可自由拆卸；操作简单，方便快捷；

5)强力吸干机：电机功率2.2kw；不锈钢材质；配置优质分条装置；与物料接触面均为不锈钢材质

6）悬臂切粒机：一台，功率5.5 kw，滑差调速；切粒机动刀刀口采用钨钢材质

39 昆山塑料代加工 电缆料代加工 塑料板材代加工

您还在为投资塑料造粒厂、塑料片材/板材厂、电缆料生产企业、高填充母粒、工程塑料、功能母料、改性塑料等塑料相关挤出/造粒的前期投资问题而犹豫不定吗？还在为企业订单激增而造成的生产力不够而纠结吗？还在为手里有客户而没有钱投资设备而着急上火吗？还在为现有的设备而不能满足客户需求而担心客户丢失吗？等等........

如果您碰到这样那样的塑料生产问题，请找玖德隆技术（昆山）有限公司，玖德隆成立与2013年，专业生产各类塑料机械的企业，现在为了客户的切身利益点特成立：塑料代加工部；充分利用公司现有资源为您提供全方位的服务；

塑料颗粒来料代加工品种有：电缆料代加工；工程塑料代加工；改性塑料代加工；塑料回收代加工；高填充母粒代加工；降解塑料代加工等有特殊要求的塑料来料代加工；

现有设备，

双螺杆有：JS95;JS75;JS65;JS52等；JLSJ65/150；JLSJ75/180；JLSJ52/100等造粒机；单螺杆有JLD100;JLD120;JLD150等造粒机；

切拉方式有 ：拉条切粒、风冷磨面热切；水环磨面热切；输送带切粒；可根据客户要求定制各种生产设备及辅机；

塑料片材/板材代加工品种有：EVA汽车内饰片材/板材代加工；PE/PP板材/片材代加工；橡胶类挤出代加工等各类片材/板材挤出代加工；

加工设备有：JLD100;JLD120;JLD150;模具宽度从300mm到2150mm不等；可根据客户要做成片、板或卷；能满足客户覆膜、覆无纺布或其他膜类产品；

本公司秉着服务第一、质量第一、客户第一为准则；从新公司前期稳定客户到老公司订单激增或新产品的市场前景不明时提供全面的帮助；玖德隆技术（昆山）有限公司有自己研发团队；能为客户提供全方位的设备技术支撑；

公司位于交通发达的江苏省昆山市千灯镇；公司生产的各类设备销往全国各地；代加工辐射范围达到江浙沪皖等地；欢迎广大的客户光临我公司参观访问；商务洽谈；只要您来，总有一款决解方案能满足您的需求；