HTU3921B技术参数

日期：05/20/2008

产品说明：

HTU3921B是一种单组份紫外线固化LCD封口胶。

化学物质类型            改性丙烯酸酯

外观                   淡绿色透明液体

粘度(mPa.s/25℃)           16000±2000

固化性能：

HTU3921B在空气环境下需要足够的紫外能量辐射才能够固化。固化速率和固化效果需要足够的光能量，主要是200-400nm紫外光。

照射条件:

1000W高压汞灯,主要波长365nm

表干时间：                 20s

积算能量400mj/cm2(脱粘)

深层固化时间:              40s

积算能量800mj/cm2(2mm)

固化物性能：

物理性能：

热膨胀系数@ 25°C, /°C      140 x 10_6

80 to 120°C, /°C  180 x 10_6

硬度（邵D）                  75

吸水率24 hrs @ 25°C, %      1.8

玻璃化温度°C                66

电性能

常数           衰减

@ 10 kHz        3.9             0.03

@ 1 MHz        3.5             0.04

@ 10 MHz       3.3             0.05

体积电阻率, ΩM              1.3 x 1016

表面电阻率, Ω                4.0 x 1015

绝缘强度, kV/mm              27

固化物性能(用高压汞灯光源固化)

典

拉伸强度,  N/mm2

Pin 角与玻璃 (固化条件：40s @

100mW/cm2 , 365nm UV)             12

粘接扭转强度，Nm

六角铝饼和玻璃

(固化条件： 300s @ 6mW/cm2 ,

365nm UV)                       150

注意事项：

本品对眼睛、皮肤有轻微刺激性。如若不小心溅入眼睛，请立刻用大量水冲洗。如果和皮肤接触，立即用肥皂冲洗。情况严重者请看医生。

储存：请保存在干燥的室温10－26摄氏度环境下。为了防止污染未使用胶液，没有使用完的胶液不得倒回原来瓶子。

包装规格： 250克/瓶  1000克/瓶  可根据用户需要提供包装

声明：上述仅供参考，如有问题请联系广州回天精细化工有限公司。