硅酸钙板板材在存储状态中不适合置于室外或者有可能令产品接触水的仓库。 硅酸钙板板材必须存储于坚实，平整的地面，无漏水的，无尘通风的室内仓库中。应避免在存储状态中受潮，万一发生受潮，应立即抹干硅酸钙板板材并置于通风良好的地方晾干。否则，板材可能收到损坏。

搬运时注意要项：

1.禁止单人搬运，注意边角保护；

2.需要两名工人在宽度方向一起将硅酸钙板抬起，双手尽量分开，托起板的长边，直立进行搬运，防止板材过度弯曲；

3.厚度不到8mm的板材在搬运时，建议每次两片重叠搬运；

4.存放时，保证底部平整，每垛高度≤800mm，储放垛数不超过三垛；

5.不能零散直立放置板材，应按规格、种类整齐平叠堆放；

6.储放处必须干燥，无漏水，渗水现象，保证板材的优越性能。

加工方法

手工切割硅酸钙板材，可用一般的薄片锯或手锯完成。如大量板材需要现场切割时，建议使用电动圆盘齿锯。切割锯片是直齿的碳化钨合金制成。对圆形或弧形的切割可采用电动曲线锯进行施工。

·可用电钻或开孔器在板面上钻圆孔或开方孔。

·切割地点建议选在具有良好通风效果的地方。选用带收尘设备的切割器，工人应佩带口罩，以保护环境及员工的健康。

隔墙安装

1.通常情况下，作隔墙的硅酸钙板采用纵向排布，即板的长边落在竖龙骨上；

2. 硅酸钙板对接时要自然靠近，不得强压就位；

3.特别注意门窗处硅酸钙板的排放，注意板缝不能落在平行于门边框，或窗边框的龙骨上，以避免由于门窗的经常开关产生震动而造成 硅酸钙板缝开裂；

4. 硅酸钙板的两条长边都已倒角，如果墙体高于2440mm时，硅酸钙板水平接合的短边必须现场倒角（刨成宽度约25mm的斜边），以便更好的处理接缝。

5.弹线并标注板的固定点，同时作钻孔处理（孔径比螺钉头略大1-2mm，孔深1-2mm）固定点距板角40-55mm，固定点间距250-300mm。

6.固定硅酸钙板时，板与龙骨应做与钻孔，其孔径应比螺丝直径小1mm，用自攻钉固定时，应从板的中部向周边固定，且所有螺钉头均沉入板面1mm。在紧固时，板材必须与龙骨架钉牢。