产 品 说 明

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。 无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求： ①机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。 ②化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。 ③粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（K60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（K80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。 ④粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。 无烟煤滤料理化分析. 分析项目; 鉴定数据; 分析项目; 鉴定数据; 分析项目; 鉴定数据. 比 重; 1.5-1.6g/cm3; 大于1.8g/cm3物质; ≤3%; S含量; 0.05%. 容 重; 0.947g/cm3; 盐酸可溶率; 0.68%; Pb含量; 0.045%. 破碎率; ≤0.4%; 孔隙率; 51.9%; Cu含量; 0.025%. 磨损率; ≤0.62%; 均匀系数; K60≤1.5; Zn含量; 0.04%. 灰 粉; ≤1.1%; 不均匀系数; K80≤1.8; 燃烧值; 6800kee/kg. 固有水分; ≤ 1%; C含量; ≥90%; 其它重金属含量; 不超过国家饮用水标准...