| 型号 | LZ601L | 类型 | 药芯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 雷公 | 助焊剂含量 | 100（%） |
| 标准直径 | 3.2（mm） | 熔点 | 1500（℃） |
| 重量 | 10000（g） | 用途 | 用于堆焊在轻微冲击或无冲击下经受强烈磨料磨损的工作 |
| 材质 | 马氏体不锈钢 | 产地 | 天津 |
| 长度 | 50公斤/盘 | 工作温度 | 常温 |
| 规格 | 3.2 | 焊接电流 | 350-450 |
| 牌号 | LZ601L | 是否含助焊剂 | 是 |