环氧防腐涂料

一、产品概述：本产品是在常规环氧类涂料的基础上，加入特种改性剂，克服了传统环氧类涂料所存在的耐侯性差、易粉化的不足。配合特种助剂、溶剂等， 经先进工艺制备而成的双组份重防腐面漆。

二、适用范围：

适用于钢铁表面和防锈底漆和车间底漆，也可作水工设备、化工设备、石油设备、电力设备桥梁、船舶、海上平台、水下涂层、港湾设施、汽车底盘表面防锈、油罐内外壁防锈底漆，还可作化工防腐涂层、煤矿设施的防腐涂层等。也可用于混凝土表面的防护涂装。

三、主要特点：

1、涂层具有极强的附着力、耐酸碱性、耐水性、耐久性等性能。

2、互穿网状耐磨涂层。因加入了特种改性剂，固化后形成互穿网

状高分子防腐涂层，有效地防止涂层的变化，提高涂层的耐候、耐磨性能。

防腐性能好。

3、施工方便，常温固化。施工费用省，一次成膜，常温固化成膜。

四、产品技术要求：

| 项 目 |  | 指 标 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 平整光滑，符合样板色差 | GB/T1729— 1979 |
| 粘度（涂-4杯），s, 250C，≥ |  | 30 | GB/T1723—1993 |
| 干燥时间(h）≤ | 表干 | 3 | GB/T1728—1989 |
|  | 实干 | 24 |  |
| 硬度≥ |  | 0.5 | GB/T1730—1993 |
| 施工方式建议 |  | 高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂 |  |
| 附着力（划格法，级），≤ |  | 1 | GB/T9286—1998 |
| 耐汽油性（浸于航空汽车中24h） |  | 漆膜不起泡，不脱落 | GB/T1724—1988 |
| 耐碱性（浸于30%NaOH中8h） |  | 漆膜不起泡，不脱落 | GB/T1763—1979 |

五、施工参数：

1、施工于无尘、无油脂、干燥的表面。钢铁件喷砂、抛丸除锈达到国标Sa2.5级；涂装混凝土时，须风干至水份≤10%，并将表面清理干净。

2、开桶搅拌，将涂料彻底搅匀至桶底无沉积物，按涂料与固化剂规定比例（重量比）加入专用固化剂；充分搅拌均匀熟化10—15分钟后使用。配制好的漆，建议在2小时左右（200C）的时间内用完，切忌配好的底漆重新倒入原漆料中。

3、涂装厚度：涂装一遍，干膜厚度约60-65um左右。

4、如果环境温度低于100C，自固化时间还须适当延长。

5、理论消耗量：如果不考虑实际施工各种因素的影响，理论耗量约0.20kg/m2。

6、稀释剂及稀释比：环氧类专用稀释剂，3-10%  。

7、有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。