聚丙烯材质，玻纤增强聚丙烯管，PP管，PP管件等聚丙烯制品性能。以FRPP管为例。

FRPP管说明：

FRPP管（玻纤增强聚丙烯管）用玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，将经过改进的玻纤添加到PP树脂中，使管材的物理性能更加稳定。依据HG20539-92标准，规格De25-De1200mm，公称压力0.4-1.0MPa，适用于腐蚀性液体输送（如酸碱液）及市政给排水系统。

FRPP管特点：

1.长久的使用寿命，在额定温度、压力状况下，FRPP管可安全使用50年以上；

2.卓越的耐腐蚀性能，能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH

值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀；

3.较高的刚度，由于加入了玻纤增强材料使FRPP管不易变形；

4.耐热保温节能，最高使用温度90度，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好

的保温性能；

5.可靠的连接性能，FRPP管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或

载荷的作用而断开；

6.良好的施工性能，FRPP管质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。