双相不锈钢牌号和各国牌号的近似值对照如下表：

天津布德鲁斯特钢销售有限有限公司是一家出口、加工、贸易为一体的大形钢铁流通企业。我公司自成立以来，坚持以‘求进、务实、高效、诚信’的企业精神，以质优价廉的商品，周到热情的服务，赢得了广大客户的信赖，并建立了长期稳定的购销网络。经过几年的努力，我公司已经成为一家专业经营不锈钢现货销售公司。主要经营：不锈钢无缝管，不锈钢板，不锈钢棒，卫生级不锈钢管和不锈钢装饰管。我公司以良好地信誉成为个大钢厂的协议户，为公司的发展壮大奠定了坚实的基础。为了更好的服务于广大客户，我公司在天津市西青区金锡源钢材市场、津南区国际金属物流园钢材市场、武清区北方世纪钢材市场建立大形室内仓库。

| 型号\国家 | 中国 | 美国 | 瑞典 | 德国 | 法国 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低合金型 | 00Cr23Ni4N | UN23 (SAF2304） | SS232 （SAF2304） | W．Nr.1.4362 | UR35N | DP11 |
| 中合金型 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 00Cr22Ni5Mo3N | UNS S31500 UNS S31803 | SS2376(3RE60) SS2377(SAF2205) | W.Nr.1.4417 W.Nr.1.4462 | UR45N | DP1 DP8 |
| 高合金型 | 0Cr25Ni5Mo2 00Cr25Ni7Mo3WCuN | UNS S32900 UNS S31260 | SS2324(10RE51) | W.Nr.1.4460 W.Nr.1.4501 |  | 329J1 329J2L |
| 超级双相钢 | 00Cr25Ni7Mo4N 00Cr25Ni6Mo3CuN | UNS S32750 UNS S32550 | SS2328(SAF2507) | W.Nr.1.4410 W.Nr.1.4507 |  | UR47N UR52N |

双相不锈钢是在其固溶组织中铁素体相与奥氏体相约各占一半，一般量少相的含量也需要达到30%。在含C较低的情况下，Cr含量在18%~28%，Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Nb、Ti，N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。
常用双相不锈钢的性能：

普通级	高级

冷拔	外径6-10	流体输送用不锈钢管	Ф355x7-40

>10-30	结构用无缝不锈钢管	Ф377x8-45

>30-50	锅炉、热交换器用不锈钢管Ф426x8-50

>50	流体输送用不锈钢管	Ф456x8-50

（轧）管	壁厚0.5-1.0	±0.15毫米	Ф530x8-50

>1.0-3.0	±14％	±12％

>3.0

±12％	-10％

-10％	+10％

产品检验标准 :GB/T14975-2202,GB/T14976-2002,BG13926-91,ASTMA312,ASTMA213.配置有光谱仪、超声波检验、涡流检验、晶间腐蚀试验，金相显微仪等。

质量方针：专业创造价值，质量铸就品牌。

经营理念：追求卓越无止境、与时俱进创未来！

公司宗旨：经济讲效益，管理讲制度，办事讲原则，工作讲效率。

营销战略：品种独特、质量优良、价格适中、交货及时、策略灵活、服务优质。

公司全称：天津布德鲁斯特钢销售有限公司

开户银行：工行西青支行

帐    号：0302080409300226877

邮    编：300400

网    址：http//www.tjbdlstg.com

销售一部：022-26625236    手机13820090852

销售二部：022-26625326    手机18876785076

备注：　1、所有材料均为正品新材,24小时装货,周末节假日不体息。

2、办理铁路、公路运输且安全快捷。

3、所有钛合金，镍合金，哈氏合金均附原始材质单或复印件。

4、我们的服务从您的第一个电话开始，服务您永远

5、贵单位需要的特殊管材，如公司没有现货，我们可直接向钢厂订货，并以最快的速度、最优惠的价格交货。

6、本公司也可帮助串换、调剂各种积压库存

1．双相不锈钢化学成分（%）

| 钢号 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | Cu≤ | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S32750((SAF2507) 00Cr22Ni7Mo4N | 0.03 | 1.20 | 0.80 | 0.020 | 0.035 | 24.0/ 26.0 | 6.0/ 8.0 | 3.0/ 5.0 | 0.50 | 0.24/ 0.32 |
| S31803（SAF2205） 00Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 2.00 | 1.0 | 0.02 | 0.030 | 21.0/ 23.0 | 4.50/ 6.50 | 2.50/ 3.50 |  | 0.08/ 0.20 |
| S31500（3RE60） 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 0.03 | 1.2/ 2.00 | 1. 4/ 2.00 | 0.030 | 0.030 | 18.0/ 19.0 | 4.25/ 5.25 | 2.50/ 2.00 |  | 0.05/ 0.10 |

2．双相不锈钢机械性能：

| 钢号 | 热处理制度℃ | Ab（MPa）≥ | As（MPa）≥ | ∮≥ | 布氏 | 洛氏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S32750（SAF2507） 00Cr22Ni5Mo3N | 1025-1125 水 | 800 | 550 | 15 | 310 | 32 |
| S31803（SAF2205） 00Cr22Ni5Mo3N | 1020-1100 | 620 | 450 | 25 | 290 | 30.5 |
| S31500（3RE60） 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 980-1040 | 630 | 440 | 30 | 290 | 30.5 |

3．双相不锈钢的连续使用温度范围为-50℃-60℃。热加工温度应不低于950℃。

双相不锈钢简介

双相不锈钢是指它的微观组织是由铁素体相和奥氏体相二组成的材料，二相各约占50%。在实际使用中其中一相约在40-60%之间较为合适。

根据两相组织的特点，通过正确控制化学成分和热处理工艺，将奥氏体不锈钢所具有的优良韧性和焊接性与铁素体不锈钢所具有的较高强度和耐氯化物应力腐刨性能结合在一起，使双相不锈钢成为一类集优良的耐腐蚀、高强度和易于加工制造等诸多优异性能于一身的钢种。它们的物理性能介于奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢之间，但更接近于铁素体不锈钢和碳钢。双相不锈钢的耐耐氯化物孔蚀和缝隙腐蚀能力与铬、钼和氮含量有关，其耐钇蚀和缝隙腐蚀能力可以类假于316不锈钢，或者高于海水用不锈钢如6%MO奥氏体不锈钢。所有的双相不锈钢耐氯化物应力腐蚀断裂的能力均明显强于300系列奥氏体不锈钢，而且其强度也大大高于奥氏体不锈钢，同时表现出良好的塑性和韧性。

双相不锈钢各种产品形式： 板材和带材   管---焊管和无缝管   锻材 管件和法兰    棒和丝

双相不锈钢一般可分为四类： 第一类低合金型，代表牌号UNSS32304，钢中不含钼，PREN：24-25，耐应力腐蚀方面可代替AISI304或是316使用。第二类中合金型，代表牌号UNSS31803，PREN：32-33耐蚀性能介于AISI316L和6%MO N奥氏体不锈钢之间。第三类高合金型，一般含25%CR，还含有钼和氮，有的还含有铜和钨，标准牌号有UNSS32550，PREN：38-39耐蚀性能高于22%Cr双相不锈钢。第四类超级双相不锈钢型，含高钼和氮，标准牌号有UNSS32750，有的也含钨和铜，PREN>40可使用于苛刻的介质条件，具有良好的耐蚀与力学综合性能，可与超级奥氏体不锈钢相媲美。（注：PREN：孔蚀抗力当量值）

化学成分 双相钢的最主要合金元素是Cr、Ni、Mo和N。其中Cr、Mo为增加铁素体含量，而Ni、N为奥氏体稳定元素。有些钢种还有Mn、Cu、W等元素。Cr、Ni、Mo能改进抗腐蚀性。在含氯化物的环境中其抗点蚀及裂缝腐蚀的性能特别好。

1．化学成分（％）

表1

| 牌号 | C | Cr | Ni | Mo | N | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAF2205 | 0.030 | 21.0-23 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.2 | 0.030 | 0.030 |
| SA2507 | 0.030 | 24.0-26 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.32 | 0.035 | 0.020 |

2．  机械性能 双相钢机械性能取决于产品形式及最终热处理，下表列出了规定的极限

表2

| 项目牌号 | 试验温度 | RP0.2N/MM2 | RM0.2N/MM2 |  | A5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAF2205 | 室温 | 450 | 620 |  | 25 |
|  | 100 | 360 |  |  |  |
|  | 150 | 335 |  |  |  |
|  | 200 | 310 |  |  |  |
|  | 250 | 295 |  |  |  |
|  | 300 | 285 |  |  |  |
| SA2507室温 | 550 | 800 | 1000 |  | 46 |
|  | 100 | 450 |  |  |  |
|  | 200 | 400 |  |  |  |

在-50度-280度温度范围同，双相不锈钢具有很好的机械性能，当双相钢长期承受300度以上高温时，其微机组织会发生变化并导致韧性下降，然而，韧性的降低并不一定对处于工作温度的材料性能产生影响。 腐蚀性能 跟类似合金含量的奥氏体钢种相比，双相钢和超级双相钢基体材料具有类心抗点蚀和裂纹腐蚀性能，但一般具有极好的抗应力腐蚀有机酸腐蚀的能力。在工业界按照孔蚀抗力当量值PREN来表示抗点蚀等级是众所周知的。

双相不锈钢物理性能：双相钢热传导率列于下表中，并与316L相比较。热传导率W/M摄氏率

表3

| 温度 | 牌号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAF2205 | SAF2507 | AISI316L |
| 20 | 19 | 16 | 15 |
| 100 | 19 | 17 | 16 |
| 200 | 21 | 19 | 17.5 |
| 300 | 23 | 20 | 19 |

双相不锈钢的热膨胀与碳钢接近，这使双相钢与奥氏体不锈钢相比，具有明显的优势。 金相组织我公司使用于西气东输的UNSS31803双相不锈钢的微观组织图如下，其铁素体含量54%

双相不锈钢优势

1、与奥氏体不锈钢相比

1）服强度比普通奥氏体不锈钢高一倍多，且具有成型需要的足够的塑韧性。采用双相不锈钢制造储罐或压力容器的厚度要比常用奥氏体不锈钢减少30-50%，有利于降低成本。

2）具有优异的耐应力腐蚀破裂的能力，尤其在含氯离子的环境中，即使是含合金量最低的双相不锈钢也有比奥氏体不锈钢更高的耐应力腐蚀断裂的能力，应力腐蚀是普通奥氏体不锈钢难以解决的突出问题。

3）在许多介质中应用最普通的2205双相不锈钢的耐腐蚀性优于普通的316L奥氏体不锈钢，而超级双相不锈钢具有极高的耐腐蚀性，在一些介质中，如醋酸、甲酸等甚至可以取代高合金奥氏体不锈钢，乃至耐蚀合金。

4）具有良好的耐局部腐蚀性能，与合金含量相发的奥氏本不锈钢相比，它的耐磨损腐蚀和腐蚀疲劳性能都优于奥氏体不锈钢。

5）比奥氏体不锈钢线膨胀系数低，与碳钢接近，适合与碳钢连接，具有重要的工程意义，如生产复合板或衬里等。

2、与铁素不锈钢相比，双相不锈钢的优势如下：

1）综事力学性能比铁素体不锈钢高，尤其是塑韧性。不像铁素本不锈钢那样对脆性敏感。

2）除耐应力腐蚀性能外，其他耐局部腐蚀性能都优于铁素体不锈钢。

3）冷加工工艺性能和冷成型性能远优于铁素体不锈钢。

4）焊接性能远优于铁素体不锈钢，一般焊前不需预热焊后不需热处理。

5）应用范围较铁素体不锈钢宽。