| 类别 | 规格 | 交货状态 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锻制棒材 | Φ80～350 | 热锻、退火、磨光、车光 | GB、协商 |
| 热轧棒材 | Φ12～220 | 热锻、退火 | GB |
| 热轧盘园 | Φ5.5～17 | 热锻、退火、固溶 | GB |
| 热轧扁钢 | 4~150*310~610*2000~7000 | 热锻、退火 | GB |

天津武进不锈钢制品销售有限公司

不锈钢管主要牌号 技术支持 邮箱13820090852@qq.com

| 钢类 | 中国牌号 | 类似其它国家牌号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美国 | 日本 | 德国 |
|  | 1Cr17Ni7 | 301 | X12CrNi177 | SUS301 |
|  | 1Cr18Ni9 | 302 | X12CrNi188 | SUS302 |
|  | 0Cr18Ni9 | 304 | X5CrNi189 | SUS304 |
|  | 00Cr19Ni10 | 304L | X2CrNi189 | SUS304L |
|  | 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | X5CrNiMo1810 | SUS316 |
|  | 00Cr17Ni12Mo2 | 316L | X2CrNiMo1810 | SUS316L |
|  | 0Cr18Ni10Ti | 321 | X10CrNiTi189 | SUS321 |
|  | 5Cr21Mn9Ni4N |  |  | SUH35 |
|  | 2Cr21Ni12N |  |  | SUH37 |
|  | 0Cr18N11Nb | 347 | X10CrNiNb189 | SUS347 |
|  | 1Cr17 | 430 | X8Cr17 | SUS430 |
|  | 1Cr13 | 410 | X10Cr13 | SUS410 |
|  | 2Cr13 | 420 | X20Cr13 | SUS420JI |
|  | 1Cr17Ni2 | 431 | X22CrNi17 | SUS431 |
|  | 9Cr18 | 440C | X105CrMo17 | SUS440C |
|  | 9Cr18MoV | 440B | X90CrMoV18 | SUS440B |
|  | 4Cr9Si2 |  | X45CrSi93 | SUH1 |
|  | 4Cr10Si2Mo |  |  | SUH3 |
|  | 0Cr17Ni4Cu4Nb | 630 |  | SUS630 |
|  | 0Cr17Ni7Al | 631 | X7CrNiAl177 | SUS631 |
|  | 0Cr25NiMo2Al | 632 |  | SUS632 |