ASP-60简介

ASP-60跟ASP60是同义词，产自瑞典，是一种经粉末冶金ASP工艺制造的含高碳高钒的高合金粉末冶金高速钢，通过奥氏体化可以得到非常高的硬度和抗压强度，它拥有同其他ASP系列材料一样好的热处理尺寸稳定性。

ASP-60虽然也是高合金钢，但它也具有很高的韧性。ASP-60还具有非常好的红硬性，它的机加工性能低于其他的低合金高速钢，但耐磨性能高于同类高合金高速钢（稍逊色于ASP30）。

物理性能特点

1、极高的耐磨性；

2、极高的抗压强度；

3、良好的淬透性；

4、良好的韧性；

5、良好的热处理稳定性；

6、抗回火软化性好；

温度：20℃ 400℃ 600℃

密度：Kg/m3 7980 7870 7805

弹性系数：MPa 230，000 205，000 184，000

热传导系数：W/m℃ 24 28 27

比热：J/Kg℃ 420 510 600

主要用途

ASP-60特别适合于薄的被加工材的下料及成形，或模具失效是因为混合磨粒磨损及粘著磨损，或知识磨粒磨损，而且表面产生塑性变形的危险性也高者

例如：

1、中碳钢或高碳钢的下料；

2、冲切已硬化钢板或冷轧钢带；

3、含有玻璃纤维的塑料模；

4、塑料成形机的零件如：螺杆、料筒、喷嘴、注射头、粉碎刀等等。

5、用于齿轮刀具，立铣刀。