铁路SMC模压电缆槽生产制造工艺及其性能优点？铁路SMC模压电缆槽生产制造工艺采用SMC复合材料模压成型工艺生产制造。SMC复合材料是Sheet molding compound的缩写，即片状模塑料。主要原料由GF（专用纱）、UP（不饱和树脂）、低收缩添加剂，MD（填料）及各种助剂组成。
　　1、环保绿色  
　　SMC复合材料是一种不含卤素，无对人体有害物质，是一种新型的环保材料，满足未来绿色发展需要。
　　2、耐化学腐蚀  
　　SMC复合材料具有很好的耐酸、稀碱、盐、有机溶剂、海水等腐蚀的特性，而金属材料不耐酸、易腐蚀。
　　3、轻质高强  
　　比强度和比模量是衡量材料承载能力的指标之一， SMC复合材料的比模量与钢材相当，但其比强度可达到钢材的4倍。
　　4、防火阻燃性能好  
　　SMC复合材料防火阻燃；经国家权威机构检测该材料为B级不燃性材料
　　5、耐热性能好  
　　SMC复合材料在恶劣的高温环境中，具有仍然能保持其物理特性的能力，其工作温度在零下60度到150度，热变形温度在280度以上。
　　6、热导率低、膨胀系数小
　　在有温差时所产生的热应力比金属小的多，保温性能好。
　　7、优异的抗老化性能
　　SMC复合材料有着优秀的抗老化性能。经过抗老化性能测试表明，其表面最大老化厚度为20年小于50μm。
　　8、使用寿命长  SMC复合材料使用历史可以证明其使用寿命至少在30年以
　　9、生产效率高   成型周期短，易于实现机械化和自动化。
　　SMC复合材料模压工艺是玻璃钢复合材料成型工艺中生产效率最高的一种。SMC复合材料模压工艺有很多优点：1、成型周期短，适宜大量生产。2、封闭模成型，没有苯乙烯及玻璃纤维飞散，作业环境好。3、成型工艺简单，易机械化及自动化，即使没有熟练工人也能成型。4、可成型大型制品。SMC模压制品尺寸准确、表面光洁、制品外观及尺寸重复性好、复杂结构也可一次成型、二次加工无需损伤制品等特点SMC复合材料模压工艺的缺点：使用压机，金属模具，加热装置等。

SMC电缆槽特点：

1）全绝缘，使用安全：SMC电缆槽顾名思义选用SMC复合材料制造，SMC复合材料其具有高性能的绝缘电阻和击穿电压，可防止漏电事故，在高频下能保持良好的介电性能,不反射、阻断微波的传播,不生锈可长期使用，避免触电现象。
（2）耐腐蚀，寿命长。SMC电缆槽具有良好的耐腐蚀性能,可有效抵抗水、汽油、酒精、电解盐、醋酸、盐酸、钠钾化合物尿、沥青、各种酸碱土壤、及酸雨的腐蚀。SMC电缆槽盒产品本身具有良好的抗老化性能,制品表面具有一层耐紫外线能力极强的防护层,双重防护使制品具有更高的抗老化性能，适合各种恶劣天气免维护。
（3）安装搬运方便：产品重量轻，方便安装。
（4）美观，防盗：由于SMC复合材料属于热固性复合材料其回收价值低，有效防止电力电缆槽被盗事件发生。