优势  不绣钢纤维耐高温金属套管 ,材质316L

1. 导电性好，电阻小
2. 热传导性佳
3. 耐高温
4. 耐切割
5. 耐腐蚀
6. 耐磨擦

产品说明

金属纤维套管，平滑的表面，其抗拉强度，熔点高可以使用于高温的环境，电阻小，导电，热传导性佳。

具有耐高温、柔软、导电、耐用性高、柔软透气、隔热保温、吸音、减震、过滤、均有极优异特性、耐高温缓冲套管材料、玻璃器皿成型材料。
最佳的汽车玻璃成型之模具包覆材料，是玻璃工业耐高温缓冲材料。
其他需要在高温度环境下运作的耐温产品，耐高温输送带及机器设备消除静电等材料。

耐温 : 650°C, 熔点: 1350°C,

内径: 10mm~120mm

特色

平滑的表面，其抗拉强度，熔点高可以使用于高温的环境，电阻小，导电，热传导性佳。

应用

1、具有耐高温、柔软、导电、耐用性高、柔软透气、隔热保温、吸音、减震、过滤、均有极优异特性、耐高温缓冲套管材料、玻璃器皿成型材料。

2、最佳的汽车玻璃成型之模具包覆材料，是玻璃工业耐高温缓冲材料。

3、其他需要在高温度环境下运作的耐温产品，耐高温输送带及机器设备消除静电等材料。