境，电阻小，热传导性佳。产品优势
1.耐高温 (>650 度C)

2.熔点: 1350度C
3.电阻小、导电性佳
4.耐腐蚀
5.耐清洗
6.永久性稳定的导电性能
7.导热性佳

产品说明
环境，电阻小，热传导性佳。

产品规格:

| 直径(um) | 芯数 | 强力(cN) | 重量(g/m) | 延伸率(%) | 电阻(Ohm/ m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1000F x 1 | 69 | 0.420 | 1.10 | 16 |
| 8 | 1000F x 2 | 108 | 0.850 | 1.10 | 8 |
| 12 | 100F x 1 | 24 | 0.110 | 1.10 | 59 |
| 12 | 100F x 2 | 41 | 0.190 | 1.10 | 38 |
| 12 | 100F x 3 | 69 | 0.280 | 1.10 | 22 |
| 12 | 257F x 1 | 59 | 柔软不锈钢纤维长丝原材料与其它纤维性质比较，其抗拉强度及切断强度大，熔点高可以使用于高温的0.260 | 1.10 | 27 |
| 12 | 275F x 2 | 75 | 0.540 | 1.10 | 14 |
| 12 | 275F x 3 | 125 | 0.780 | 1.10 | 9 |
| 12 | 275F x 4 | 130 | 1.050 | 1.10 | 7 |
| 12 | 275F x 5 | 160 | 1.300 | 1.10 | 5 |
| 12 | 275F x 6 | 180 | 1.500 | 1.10 | 4 |
| 12 | 1000F x 1 | 100 | 0.950 | 1.10 | 7 |
| 12 | 1000F x 2 | 340 | 1.900 | 1.10 | 4 |
| 14 | 90F x 2 | 46 | 0.190 | 1.10 | 44 |
| 14 | 90F x 1 | 25 | 0.110 | 1.10 | 61 |
| *以上数据仅供参考 |  |  |  |  |  |

产品特色
柔软不锈钢纤维长丝原材料与其它纤维性质比较，其抗拉强度及切断强度大，熔点高可以使用于高温的环