欢迎来电咨询：吕经理 138 133 00911 武经理 187 8888 0043

电梯对重用空心轨成型机 电梯导轨直线导轨成型机、电梯导轨成型设备

“炜桦冷弯”公司生产的电梯导轨成型机生产线产品特点：“炜桦冷弯”提供的电梯导轨成型生产线为定制化设备，可根据客户的不同需求，集成生产所需的众多工艺，如自动换料机、切割和冲压系统，以及复杂的焊接、铆接、折弯、搬运和包装等系统。这些都将为提高生产能力带来巨大的附加值。其生产的冷弯成型生产线设备：轧制材料的材质包括冷轧钢带、热轧钢带、酸洗板（钢带）、彩钢板（钢带）、镀锌钢带和不锈钢带等；专业制造能处理0.2mm—12mm厚金属板材；生产出来的型材尺寸精度可以控制在0.05毫米以内，这在国内具有行业领先地位。

电梯导轨成型设备组成部件 
电梯导轨直线电梯滑轨成型设备主要由放料机、整平、成型主机、切断机、收料台、电器控制柜等部件组成。

电梯导轨成型设备性能

1、机组轧制能力：宽：400mm,
2, 板材厚度2.0-3.0mm
3、生产速度：5-8米/分钟 
4、装机总容量：大约40kw
5、生产占地面积：长25米X宽3米 
6, 电压：380V/415V，50Hz, 3相
电梯导轨成型设备切断装置：液压切断or飞锯切断 
电器控制：PLC

电梯导轨成型主机部分  
成型机架：16-32道次 （根据不同形状而定）
成型模具材质：Cr12，淬火处理，硬度为HRC56-62º 
功率：15.5kw

电梯对重用空心轨成型机工艺 
放料——整平——成型-----切断——收料

整平送料：九辊整平

电梯导轨成型设备主要部件的技术参数： 
放料机  
负载能力：5吨