厂家直销，产品质优价廉，公司坚持“顾客第一，质量至上，服务优质，信守承诺”的企业宗旨，愿竭诚与海内外客商精诚合作，互利双赢，共谋发展。

复合防水板；用聚酯涤纶短丝（长丝）土工布与防水板经热复合而形成的不透水材料。幅宽1-6m，隧道 地铁，涵洞专用防水板幅宽；1-3米，主要规格有；1.0mm/200g，1.2mm/300g，1.5mm/300g，1.5mm/350g，200g/1.0mm/200g，250g/1.5mm/250g。可按客户要求生产。复合形式有；吊带式，条式，全复合，两布复合，一布复合。它在工程中的主要作用；防水，防渗。抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高、延伸性能较好、变形模量大、耐酸碱、抗腐蚀、耐老化、防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。

土工膜又叫防水板，防渗膜。习惯上把厚度≥0.8mm的土工膜叫防水板，规格型号范围；厚0.2-2.5毫米，幅宽；1-6米，分为复合型和均质（光板）型，材质有；LDPE,HDPE,EVA,ECB. 颜色有；黑色，乳白色，白色半透明，白色透明。土工膜主要功能是地铁、地下室和隧道.防空洞.涵洞防渗衬砌,公路铁路地基的防渗,卫生垃圾填埋场中配合土工布、膨润土防水毯等土工材料使用，防止液体的渗漏和气体的挥发，在岩石工程中的作用主要为防渗和隔离，但是同时也起到加强和防护的作用。它主要应用在：土石坝、堆石坝、砌石坝、混凝土坝、尾矿坝、污水库坝、渠道、蓄液池,养殖场化粪池，藕池，水产养殖，固废池等工程的防渗,

一；特性

强 度—— 同等克重规格下，各向拉伸强度均高于其它针刺无纺布。

抗紫外线光照——具有极高的抗紫外线能力。

耐极高温性能——耐高温达230℃，高温下仍保持结构完整及原有的物理性能。

渗透性及平面排水性——防水板较厚且是针刺成型的，具有良好的平面排水和垂直透水性，多年后仍能保持此性能。

耐蠕变性——耐蠕变性优于其它土工布，因此长效性好。它能耐土中常见化学物质的侵蚀以及耐汽油、柴油等的腐蚀。

延展性——一定应力下有很好的延伸率，使之能适应凹凸不平的不规则基面。

- 二；特点；

- 1、优良的柔韧性、防渗性、延伸率及耐磨性；

- 2、具有较好的隔离性、抗穿刺性；

- 3、无化学污染。

- 4、耐酸碱及多种化学物质，尺寸稳定性好，粘结性好，便于施工。

- 三；质量指标；

|  | LDPE | HDPE（普通型） | HDPE（环保型） | EVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度（纵横）Mpa | >=14 | >=17 | >=25 | >=16 |
| 断裂伸长率（纵横）% | >=400 | >=450 | >=550 | >=550 |
| 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=80 | >=110 | >=60 |
| 水蒸气渗透系数 | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 |
| 适用范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ |
| 耐环境应力开裂F20.h |  |  | >=1500 |  |
| 200℃氧化诱导时间 |  |  | >=20 |  |

四；施工工艺流程；

1． 铺设前准备工作：

1.1地基处理:要求基体平整,,,,

1.2与膜接触面，

2． 铺设方法：

2.1 沿一定方向铺设，同时不要拉得太紧，应留有一定伸缩量，以适应基体变形。

2.2铺设时,要调整好每个单元走向,以便于两个单元的焊接。

2.3铺设好后,要用砂袋压住,以防风沙影响下一步边缘的焊接。

3. 焊接.接缝处理是施工关键程序,一般采用热焊接方法,PE膜相接的表面加热处理,使之表面熔化,然后通过压力,使之熔合成一体。

3.1对于铺设好的防水板,边缘接缝处要求不能有油污,水份,尘土等。

3.2 焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜,使之搭接一定的宽度,搭接宽度一般为6～8㎝且平整,无折皱。

3.3 使用专用焊接机进行焊接。公司负责施工/焊接

土工布；是一种新型建筑材料，原料是涤纶、丙纶、腈纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。按纤维类型分为；长纤和短纤两种类型。它具有防渗、反滤、排水、隔离、加固、防护、密封等多种功能，它与常规的砌石及砼材料防渗效果相比，具有投资低，施工工艺简单，工期短，防渗效果好，渠道有效利用系数高等优点。

一；特点

1、强力高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。

2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。

3、透水性好 在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。

4、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。

5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。

6、规格齐全： 幅宽可达8米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/㎡

打孔波纹管是由高密度聚乙烯（HDPE）添加其它助剂而形成的外型呈波纹状的新型渗排水塑料管材，透水波纹管是通过在凹槽处打孔，管外四周外包针刺土工布加工而成。根据波纹管类型可分为单壁透水波纹管和双壁透水波纹管。由于该产品的管孔在波谷中且为长条形，有效的克服了平面圆孔产品易被堵塞而影响排水效果的弊端，针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。

- A；产品用途,特点：

1. 高速公路纵向、横向排水及透水；

2. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水；

3. 隧道、地下道之排水；

4. 市政工程、净水厂、污水厂、垃圾场等给排水；

5. 高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水；

6. 山坡地开发边坡水土保持；

7. 整地工程之地下排水；

8、排水安全性：孔口位于波谷，由于波峰和过滤织物双向作用，孔口不易堵塞，保证了透水系统畅通。

9、耐腐蚀性：与软式弹簧排水管相比，塑料不易锈蚀。

10、强度及易弯曲的有机结合：独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果。

11、经济型：与同口径其它排水管相比较，其售价较低。

- B;主要技术指标：

1垂直加压至外径的40%，立即卸荷，试样不破裂，不分层。

2温度在0℃，高度1M的条件下，用重量为1Kg的重锤，冲击10次，应九次以上无开裂。

3、内壁均匀光滑，透水孔均匀地打在波谷高度的1/2以下，打在波谷高度1/2以上的孔数不大于总数的10%。

4、透水面积≥45cm2/M。

5、纵向回缩率≤3.0%。

6、弯曲度%≤2。

7、环刚度≥6.3KN/ m2