- 橡塑保温板

B1级橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

独特的优点

－闭泡式结构能够有效地阻止热传导

－导热系数，在0°C时不超过0.034W/m·k。

－表面放热系数高，达到9W/m2k

－具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻μ≥5,000 构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。

－防火性能好 氧指数32以上

－安装简易快捷

－不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》，橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50℃到110℃

应用领域

· 中央空调系统制冷机组与设备

· 冷冻水管

· 冷凝水管

· 风管及热水管道

　　产品规格

板材宽度（1米，1.2米，1.5米，2米）

| 厚度 | 10mm | 13mm | 15mm | 18mm | 20mm | 23mm | 25mm | 28mm | 30mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 米/件 | 20m | 20m | 20m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |

板材厚度为13mm 、18mm、23mm、28mm需量大订做生产。 
　　亦可生产其他规格 欢迎查询

包装方式

橡塑保温板采用透明包装 直观产品便捷 在世界各地应客户要求 接受OEM 对不同品牌进行包装。
　　技术参数

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0级 |  | I级 |  | II级 |  |
|  |  |  | 板 | 管 | 板 | 管 | 板 | 管 |
| 表观密度 |  | Kg/m3 | 65-70 |  | 60-65 |  | 60-65 |  |
| 燃烧性能 |  | - | 等级 | 0 | 等级 | B1 | 等级 | B2 |
|  |  |  | 氧指数 | ≥40 | 氧指数 | ≥32 | 氧指数28 | ≥28 |
|  |  |  | 烟密度 | ≤70 | 烟密度（SDR） | ≤75 | 烟密度（SDR） | -≤75 |
| 导热系数 （平均温度摄氏度） |  | W/m.k | ≤0.034 |  |  |  |  |  |
| 透湿性能 | 透湿系数 | G/(m.s.pa) | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 |  |  |  |  |  |
|  | 湿阻因子 | - | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 |  |  |  |  |  |
| 真空吸水率 |  | % | ≤10 |  |  |  |  |  |
| 尺寸稳定性能 （105+-3，7d） |  | % | ≤10 |  |  |  |  |  |
| 撕裂强度 |  | N/cm | ≥3.0 |  |  |  |  |  |
| 压缩回弹率 压缩率50%压缩时间72h |  | % | ≤70 |  |  |  |  |  |
| 耐臭氧性 （臭氧分压202Pa 200h） |  | - | 不龟裂 |  |  |  |  |  |
| 抗老化性（150h） |  | - | 轻微起皱，无裂纹，无针孔，不变形 |  |  |  |  |  |