多晶莫来石纤维是多晶氧化铝纤维的一种，纤维中Al2O3 含量在72%-75%之间，一般Al2O3 含量超过80%，即称之为多晶氧化铝纤维纤维。多晶莫来石纤维的主晶相为单一的莫来石相，是多晶氧化铝纤维中在高温下使用，热稳定性最好的一种，使用温度在1400℃以上的产品。多晶莫来石纤维毯使用温度在1500-1700度，高出玻璃态纤维200- 400度。可广泛应用于治金、机械、电子、陶瓷、化工、航天等高温工业窑炉及其 他热工设备的内衬绝热。以达到节能增产，延长炉体寿命，改善工作环境之目的。 外观呈白色，光滑、柔软，富有弹性，尤如脱脂棉。

多晶莫来石纤维是一种独特的以莫来石晶相形式存在的多晶质耐火纤维，制造工艺复杂，科技含量较高，在国外也只有少数发达国家才能生产这种产品，如美国的碳化硅公司，英国的ICI（卜内门）公司和日本、德国等几家公司。多晶莫来石纤维和玻璃态纤维有着截然不同的制取工艺，它是采用化学";胶体法";制取的，是按 形成单一晶体莫来石（Al2O3、SiO2）进行化学配方的，化学成份是：AL2O3 72%， SiO2 28%。其原理是将可溶性铝、硅制成具有一定粘度的胶体溶液，用常规方法对液体甩丝，再经高温热处理完成晶相转变，制得莫来石纤维。所制得的纤维棉（散状） 可作高温部位夹层的填充料，将散棉用湿法真空成形可制得PMF纤维系列品种，如板、 毡、砖、标异预制件、模块、组合部件等。

多晶氧化铝纤维是以刚玉相为主形式存在晶体纤维，它同样采用化学";胶体法";制取的，制造工艺更为复杂，

化学成份是：AL2O395%，SiO25%。所制得的纤维棉（散状）可用湿法真空成形的方式制作成板、砖、标异预制件等。

多晶莫来石产品的规格一般是12.6*610*21000mm