AJ预压式孔道压浆料                                                                                                                          产品介绍
AJ预压式孔道压浆料是由高标号水泥以及多种无机和有机材料复合而成,适用于后张法预应力孔道的压浆施工。                                                                                                                                                品 名 AJ孔道压浆剂[压浆剂]
型 号 –AJ
品 牌 安建宏业
规 格 50(千克)
保 质 期 3个月
产品用途 铁路桥梁、公路桥梁、核电站等大型工程后张法施工预应力孔道灌浆;设备基础、锚杆、道钉等构件锚固以及混凝土疏松、孔洞等缺陷修补。
主要特点
1.超强的流动性2高强度和高粘结力。
2.高强度和高粘结力。
3.无泌水,无沉淀,浆体均质性好。
4.微膨胀性能,不收缩。
5.抗渗力好,保护预力钢绞线不绣蚀。
6.使用方便,优质环境,只需要现场加水搅拌就可以灌注。                                                                   适用范围
主要用于铁路桥梁、公路桥梁、核电站等大型工程后张法施工预力孔道灌浆。也可以用于设备基础、锚杆、道钉等构件锚固以及混凝土疏松、孔洞等缺陷修补。                                                              实验检测数据：（检验依据：JTG/T F50-2001<<公路桥涵施工技术范围）》序号 检验项目 性能指标 检验结果
1 水胶比(%) 0.26~0.28 0.28
2 凝结时间(小时) 初凝 ≧5 9∶25
终凝 ≦24 11∶21
3 流动度(25℃)(S) 初始流动度 10~17 16
30(分钟) 流动度 10~20 19
60(分钟) 流动度 10~25 21
4 泌水率(%) 24(小时) 自由泌水率 0 0
3(小时) 钢丝间泌水率 0 0
5 压力泌水率(%) 0.22MPa(孔道垂直高度≦1.8m时) ≦2.0 1.2
0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m时) 1.5
6 自由膨胀率(%) 2小时 0~2 0.015
24小时 0~3 0.026
7 充盈度 合格 合格
8 抗压强度(MPa) 3天 ≧20 33
7天 ≧40 51
28天 ≧50 75
9 抗折强度(MPa) 3天 ≧5 6.7
7天 ≧6 9.5
28天 ≧10 11.8
10 对钢筋的锈蚀作用 无锈蚀 无锈蚀
灌浆施工
搅伴工艺 拌制预应力管道压浆料建议加水量为22%—26%,首选在搅伴机中加入实际合水80—90%,开动搅伴机,均匀加入全部粉料,搅伴2min,然后加入剩下的10—20%的拌合水搅伴均匀。
压浆工艺 准备压浆时,开启压浆泵,当排出的浆体流动度和搅伴罐中的流动度一致时,可以开始压浆。压浆最大压力一般不宜超过0.6MPa.压浆应达到管道另一端饱满和出浆,并应达到排气与规定流动相让管道内水—浆悬浮液自由地从出口端口流出,再次泵浆,直到出口端有匀质浆体流出。压浆后应根据出浆的密实情况决定是否补灌,必须使压浆孔完全密实。压浆及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于5摄氏度,浆体8温度在5度到30度之间,否则应采取措施以及满足要求。高温条件下（35度以上）不宜施工。禁止在施工过程中由于流动度不够额外加水。                                                                                           包装运输
1, 本品为牛皮腹膜纸袋包装,包装规格为50公斤/袋。
2, 储存在阴凉干燥处,避免日晒,储存期3个月。超出储存期须复检合格后方可使用。
3, 若不慎误食或溅入眼睛,请立即就医。

本条目发布于2014年3月24日。属于加固材料分类。