耐高温云母法兰详细说明

信息标题：FJ-A7

产品认证：IS09001

耐    温：800

阻    燃：V-O

1-（1-4）：云母法兰 耐高温云母法兰 三等份云母法兰 四等份云母法兰

2-（1-4）：定制云母法兰 厂家直销云母法兰 采购直达云母法兰 扬州柳堡产云母法兰

【云母法兰词汇描述】云母法兰 耐高温云母法兰 三等份云母法兰 四等份云母法兰  定制云母法兰 厂家直销云母法兰 采购直达云母法兰 江苏南京云母法兰

【云母法兰产品概述】云母法兰是由白（金）云母纸与有机硅胶水粘合、加温、压制而成云母板，其中云母含量约为 90% ，有机硅胶水含量为 10% ，根据客户要求加工成所需规格云母法兰，弧形的可开模模压一次性成型。

【云母法兰产品规格】根据客户要求精工定制，来图来样加工雕刻。制，也可开模模压一次性成型。

【云母法兰产品特性】云母板（云母法兰）产品特性：HP-5 硬质白云母板。该产品呈银白色，耐温等级：云母板持续使用条件下耐温 500 ℃ ，云母板间歇使用条件下耐温 850 ℃ ；HP-8硬度金云母板。该云母板产品呈金色，云母板耐温等级：持续使用条件下耐温 850 ℃ ，云母板间歇使用条件下耐温 1050 ℃ 。优良的耐高温绝缘性能，最高耐温高达 1000 ℃ ，云母板在耐高温绝缘材料中，具有良好的性价比。优良的电气绝缘性能，普通产品的耐电压击穿指标就高达 20KV/mm.云母板优良的抗弯强度与加工性能，云母板抗弯强度高，且韧性极好，云母板用冲订能加工能各种形状而不分层。优良的环保性能，云母板不含石棉，在加热时发烟少且异味小，甚至无烟无味。HP-5硬质云母板是一种高强度的板 云母板状材料，云母板在高温条件下使用仍能保持其原性能。

【云母法兰应用领域】冶适用于钢铁冶金行业中的工频炉、中频炉、电弧炉，注塑机等

【云母法兰制作工艺】

1、钻孔
　　这是PCB线路板厂常见的加工方式，无论是PCB的测试治具，抑或PCB的后期处理都会历经“钻孔”，大点的PCB厂通常都自设钻房，钻房通常跟治具比较密切，而钻房的工作也不是轻松的活儿，不过相对比较自由，通常钻房用到的耗材和设备是专用钻机，钻嘴，胶粒，木垫板，铝垫板等，钻嘴损耗和垫板的损耗巨大，很多小公司通常供应一家厂得钻嘴和铣刀就发大财了；
　　另外钻孔的方式常见的还有新起来的LED灯罩固位绝缘件，LED作为节能产业近年来收到热捧，而LED由众多的小灯组成，这种特征使得绝缘板的应用领域再次拓宽，通常LED固位绝缘件的加工方式都是钻孔然后锣一个圆圈即可，加工方式比较简单，市场巨大，但是特征是档次不高，且利润低；
　　2、电脑锣
　　电脑锣是广东和香港的叫法，通俗点说是CNC或数控，也有称之为加工中心的，其实都是一个意思，电脑锣的功能就非常强大了，这里面又分为平面和斜面(或称之为曲面)，斜面范畴相对小很多，而平面的电脑锣就非常广泛了，诸如绝缘垫片，绝缘杆，游星轮等小加工件均使用电脑锣的方式加工环氧板，电脑锣zui大的特点就是灵活，快速，功能强大，是目前zui好也zui常用的加工方式；
　　3、分切
　　这个是市场上zui常见也是zui普通的加工方式，一般的门店都有个切板机分切板材之用，而这种通常都比较粗糙，公差之大可控制在5mm以内，说起来吓人，我见过很多东莞做环氧板的门店或公司，做了大概有5年以上的公司居然还在用角铁焊制的切板机分切，东莞号称是制造之都，看来的确是神通广大，这种方式没有什么技术含量，不过有时候挺赚钱的，比如有时候正常计算的话一张半是分切为8小张，有小小浪费，但是那些卖板的门店有办法一张板分切为10小张，如果量大的话，利润就非常可观了；
　　4、铣床/车床
　　这种加工方式加工出来的产品, 通常都是零部件之类的产品，因为铣床和车床本来大多就是用于五金零件加工用的，不过普通的铣床和车床加工速度慢是一大特点，所以如果专靠这种环氧板加工方式的话，公司的寿命就会大打折扣，不过做治具的话，这两种设备是必备的，也就是说如果加工厚度较厚的环氧板的话，铣床和车床是不二选择。
　　5、雕刻机
　　电脑雕刻机由计算机,雕刻机控制器和雕刻机主机三部分组成。其工作原理是：通过计算机内配置的专用雕刻软件进行设计和排版,并由计算机把设计与排版的信息自动传送至雕刻机控制器中,再由控制器把这些信息转化成能驱动步进电机或伺服电机的带有功率的信号(脉冲串),控制雕刻机主机生成X,Y,Z三轴的雕刻走刀路基径。同时,雕刻机上的高速旋转雕刻头,通过按加工材质配置的工具,对固定于主机工作台上的加工材料进行切削,即可雕刻出在计算机中设计的各种平面或立体的浮雕图形及文字,实现雕刻自动化作业。
  【云母法兰技术指标】

| 序号 | 指标项目 | 单位 | HP-5 | HP-8 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
| 2 | 胶粘剂含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
| 3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
| 4 | 耐温等级 |  |  |  |  |
|  | 持续使用环境下 | ℃ | 500 | 850 |  |
|  | 间歇使用环境下 | ℃ | 800 | 1050 |  |
| 5 | 500℃时热失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
|  | 700℃时热失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 |
| 6 | 抗弯强度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
| 7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
| 8 | 电气强度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
| 9 | 23℃时绝缘电阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
|  | 500℃时绝缘电阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 |
| 10 | 耐火等及 |  | 94V0 | 94V0 | UL94 |
| 11 | 发烟测试 | s | <4 | <4 |  |

【联系方式】

公    司：南京飞佳电工绝缘材料有限公司

公司网站： www.njfjdgjy.com

市场业务：季经理

联系电话：18100609573（微信同号）

工作 Q Q：1990642742

业务传真：025-58229636