941C16W1P5K-F

基本参数：

Cap(uF):1.5

Vdc(V):1600

Irms(A):22.2

直径（mm）:1.2

ESR(mΩ):4

尺寸（T*W*L）：34.5*47.0*54.0

用途：

941扁平型箔膜电容器，采用聚丙烯和双面金属

具有自愈性，耐高尖锋电流及高电压的上升速率

具有低等效串联电阻的特性，可以忍耐非常高的频率和电压

特点：

低等效串联电阻及等效串联电感

• 适合用在高频率的产品

• 可承受高电压

• 可承受高的电压上升速率