堵漏王使用说明

一、产品介绍： 
堵漏王是一种新型刚性防水堵漏材料（又名水不漏、堵漏剂、堵漏灵）。其特点是凝结硬化快，初终凝时间间隔极短，终凝后迅速产生强度，15分钟强度大于10Mpa，1小时强度大于20MPa。可带水作业，并迅速止水堵漏。该产品施工简单，与基层粘结力强，不收缩、不脱落，可广泛应用于房屋、地下、隧道、矿井等工程的堵漏止水、抢修、灌注等。该产品无氯、无毒、不燃、不爆。

二、水不漏主要技术指标

| 净浆加水量 | 凝结时间分钟 |  | 净浆抗压强度（MPa） |  |  |  |  | 净浆线膨胀率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-35％ | 初凝 | 终凝 | 15分钟 | 1小时 | 1天 | 3天 | 28天 | 1天 | 3天 | 28天 |
|  | 1-3 | 4--5 | >10 | >20 | >35 | >40 | >50 | 0 | 0.053 | 0.075 |

抗渗性: 净浆试体水养3天,在1Mpa水压下不透水．

三、堵漏王使用方法： 
1. 首先把漏水点或漏水缝凿成垂直喇叭口，把杂物或疏松的粉状物清理干净，并用水湿润。
2. 将一公斤速效堵漏剂放入锅内或其它的搅拌容器内，加入0.3~0.35公斤水，迅速搅和成浆体。低　于5oC时，宜用20oC以上的水搅拌。
3. 把拌好的堵漏胶泥放在手上，感到胶泥发热稍微发硬时，迅速迎漏水方向压下，持续一定时间才　可松手，一般在10分钟内可把水堵住。
4. 堵水后，再用防水砂浆抹面，表面养护7天即可。
5. 对于渗水坑，可直接把快速堵漏剂干粉投入坑内，然后用脚踩住，待硬化后才可松脚。
6. 对于严重漏水缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，最后堵引流孔。
7. 对于大面积渗漏，要找出漏水点，先用速效堵漏剂堵住，然后用防水砂浆抹面。
四、堵漏王包装： 
塑料袋包装，每袋净重5±0.2kg
五、堵漏王储存： 必须在干燥环境下密封储存，保质期六个月，开袋后一次用完

注 备:

1、本品对饮水无害。

2、拌水用水量按厂方出厂合格证推荐用水量加水。

3、出厂日期见出厂合格证。