### 预应力混凝土管道压浆剂与料

### 预应力混凝土管道压浆剂与料(A型;B型)

### 本品由高标号水泥，分散介质、膨胀剂、塑化剂等材料组成。特点是强度发展快、流动度大、不收缩、粘结力强。专用于预应力孔道压浆工程、路、桥、梁、房面等混凝土表面出现的收缩裂缝注浆修补加固工程。

### 产品分为二个型号：A、型需在施工现场与水泥按比例混合后加水搅拌，B、型直接加一定量的水搅拌即可。

2.1主要技术参数《公路桥涵施工技术规范JTG/TF50-2011》：

·凝结时间：初凝≥2h；终凝≤15h；

·水 料 比:0.260～0.28；

·流动度（S）：≤17（初始），≤20（30min）,≤25（60min）；

·自由膨胀率： ≥0.2%（3h-24h）；

·泌   水   率：24h自由泌水率：0%，

·压力泌水率： ≤0%

·抗压强度：3d≥20mpa7d≥30Mpa, 28d≥50MPa；

·抗折强度：7d≥6.5Mpa, 28d≥10MPa；

·含 气 量：1～3%；

·氯离子含量：≤0.06%；

·充 盈 度：合 格；

·钢筋粘结强度：≥4Mpa；

·掺     量：10%（A型，选用P.O#42.5等级水泥）﹙B型推荐用水量比:1：0.26-0.28﹚。

2.2使用方法及注意事项：

·本产品A、型本剂需与水泥按比例混合后加水搅拌<内掺10％>,推荐用水量比:1：0.26-0.28>。

B、型直接加水搅拌即可<推荐用水量比:1：0.26-0.28>，宜采用高速机械搅拌，搅拌时间500～600S。压浆前，孔道内清理干净，并预湿12h。

·压浆压力小于0.6Mpa,稳压期不少于3分钟；

·搅拌好的料浆应在半小时内用完；

·压浆完毕后，3天内环境温度不低于5℃；

·终张拉完毕，应在48小时内进行管道压浆。

2.3包装与贮存：

·A、B型采用复合包装袋包装，25-50公斤/袋

·防潮保存，保质期3个月。

·用水量按出厂合格证推荐用水量±加水.