界面剂

产品特点

本品采用有机高分子合成树脂乳液改性加工而成，具有良好的耐水、耐湿热和优良的抗冻融性，可在潮湿环境下使用，操作简便，不含苯系物、甲醛等有害物质。

产品用途  适用于内外墙批刮腻子、混凝土界面处理、混凝土基层抹灰。

施工工艺

一、基层处理：

1、基层表面应坚实、干净、无粉化、起砂、脱皮等现象，表面的杂物、疏松基体应提前清除。

2、旧墙体需根据实际情况进行去尘处理，油污过重的墙体应用强碱溶液处理。

3、吸水性强的墙体材料应先用清水润湿墙体表面，但不要有明水。

二、施工作业：

1、趁湿抹灰，或批刮腻子：直接用刷子将界面剂胶液刷涂于基层上，随即趁湿抹灰或者批刮腻子，底灰厚度应控制在5mm以内，参考用量5~6m2/kg。

2、基层拉毛：按照界面剂:水泥:黄砂=1:1.5:2比例搅拌成均匀的胶浆，用扫帚、滚刷等工具将胶浆甩刷于基层，待干硬后抹灰，参考用量2~3 m2/kg。

3、掺入法批刮腻子：将界面剂直接掺入到腻子中，或相当于腻子的水泥、灰钙、重钙粉 、滑石粉等类似 腻子的混合料中，搅拌均匀 ，稠度就施工要求而定，即可批刮，参考用量3~5 m2/kg。

4、配制建筑粘结剂：在界面剂乳液中掺入适量的水泥细砂混合填料，搅拌成均匀的粘稠状水泥砂浆，即可用作粘贴陶瓷砖、釉面砖、花岗岩、大理石 等面砖的水泥基粘贴材料。填料的配合比为水泥:细砂= 1:2，结合层厚度以 3mm计，界面剂参考用量1~2 m2/kg。

包装储运

1、18L/ 桶，50kg±0.5kg/桶，储存运输可按《非危险品规则》办理。

2、本品宜储存在5～40℃阴凉通风处，严禁曝晒和受冻，保质期6个月。