防水剂

一、 混凝土保护剂可以起到混凝土保护层的作用，防护内部钢筋锈蚀，延长结构寿命。

二、混凝土保护剂需要和混凝土充分接触到才能达到良好的防水效果，所以混凝土结构表面的浮浆、灰尘等要先清理干净。裂缝处先用速凝水泥等修补好；

三、 它是水剂的低密度防水材料，直接在混凝土基层上均匀喷涂两遍即可，不需要额外养护等。施工成本低，施工进度快；

四、 渗透深度可以达到3厘米左右。抗渗等级达到S11以上。

五、 有良好的耐酸耐碱、耐腐蚀性。可抵抗温度变化对混凝土的影响。可以抵抗氯离子对混凝土的渗入破坏。可以增强混凝土结构表面的抗压强度等；

六、 混凝土保护剂要求效果稳当。施工后基本和混凝土结构同寿命；

七、 可在潮湿的混凝土作业面上施工，但是不能有明水。可在背水面施工；

八、 因为是深渗透结晶型防水材料，所以不会有老化、搭接不严密、脱层滑动等传统问题存在；

九、 可以对混凝土、钢筋等起到良好的保护作用；

十、 完全环保无毒,可做游泳池、污水池、水厂等内墙。

十一、因为是深渗透结晶型防水材料，所以不是表面密封的水珠状，而是成亲水性。　水性渗透型混凝土保护剂是一种反应型无机硅化合物，它的防水机理是与混凝土中的游离碱等活性成分产生化学反应，生成稳定的枝蔓状晶体胶质，有效地堵塞混凝土内部微细裂缝和毛细空隙，使混凝土结构具有持久的防水功能和更好的密实度及抗压强度。渗透深度达20-30mm。同时还能有效地阻止酸碱性物质、油渍、海藻、盐分等对混凝土的侵蚀破坏。

提高混凝土的耐久性：阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO2、SO3等介质对混凝土的侵蚀，延长混凝土使用寿命；

桥梁、建筑立面保护：有效阻止水、除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀和破坏；具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能；

- 特点

优异的渗透深度、良好的透气“呼吸”功能；

无色透明，不改变基层的颜色和外观；

施工简单：不要找平层保护层，不要洒水养护等；

高耐碱性、耐紫外线。抗氯离子；

- 执行标准：

JC/T 1018-2006 《水性渗透型结晶型无机防水材料 II型DPS 》

CECS 195-2006 《 聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规范 》

DBJ01-51-2001 《 渗透型防水涂料质量检验标准 》

GB 50208-2002 《 地下防水工程质量验收规范 》

GB/T 17219 《 生活饮用水输配设备及养护材料安全性评价指标 》

GB 18582-2001 《 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 》

JTJ 275-2000 《海港工程混凝土结构防腐蚀性技术规范》