马赛克陶瓷片适用范围及施工方法

近几年来耐磨陶瓷片被广泛的用于机械设备防磨损，也大量的用于钢厂、发电厂、化工行业、水泥厂等行业系统管道防磨，耐磨性能和方便安装工艺收到广大客户的青睐。马赛克陶瓷片使用在哪些部位和规格型号，以及正确的施工方法。

马赛克耐磨片的规格型号为：

10*10*3

10*10*4

10*10*5

17.5*17.5*3

17.5*17.5*4

17.5*17.5*5

等它的使用方便、灵活、粘接牢固、适合耐温在200℃以内的粉尘磨损。因为其部件比较小并且承受的冲刷力比较大，所以需采用耐磨陶瓷片也应该相对来说较小，这样才能更好的拍套使用。一般应用范围在：旋风筒、选粉机、磁选机、V选机、除尘器出入口管道，粗细分离器，磨煤机出口粉，粉管和风管，排粉机和引风机叶轮及蜗壳等。

施工方法：

1.粘贴部位表面需打磨干净。

2.表面刮涂约1mm厚度的陶瓷胶。

3.将陶瓷片粘贴好并用橡胶锤轻轻敲打至粘贴牢固。

4.检查表面无突起或不平整现象。