- 3M4945

产品介绍：

3M4945是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于VHB胶系（压敏胶系），厚度为1.1MM，颜色为白

3M4945

色，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶济性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

产品性能：

| 项目 | 测试方法 | 测试值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态剪切强度 | 22℃时 | 1500 | 克 |
|  | 66℃时 | 500 | 克 |
|  | 93℃时 | 500 | 克 |
| 密度 |  | 0.8 | 克/立方厘米 |
| 不锈钢剥离强度 | ASTM D3330 | 44 | N/10MM |
| 抗溶剂性 |  | 好 |  |
| 抗紫外线 |  | 优秀 |  |
| 耐温性 | 长期 | 93 | ℃ |
|  | 短期 | 150 | ℃ |

贮存期限：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

应用技术：

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

产品应用：

3M4945双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。