适用范围：各种等级道路的铺装、广场、公园、商店街、宾馆、学校等路面的彩色化。

性能特点：

1、能够牢固的黏结在沥青混凝土、水泥混凝土、碎石、金属与木质表面；

2、抗拉性、弹性、延展性好，不易脆化、松脱。在极端温度下，性能依旧出色，耐磨性强，使用寿命长；

3、防水性好，完全将原有的沥青或水泥混凝土路面与水隔绝，增强了路面的抗车性，防止路面开裂，延长道路使用寿命；

4、防滑性能高，抗滑值不低于70，雨天时，减少溅水，缩短45%以上刹车距离，减少75%的打滑现象；

5、色彩鲜艳，具有良好的视觉效果，增强警示性；

6、成本相对较低，是其它类似解决方案成本的50%；7、厚度薄，重量轻，不会增加路面或桥面的负荷，也不会影响隧道和限高路段的净空。

施工工艺：

1、素地要求：施工路面应干燥平整，凹凸不平路面会增加材料的使用量；

2、素地清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘清除干净，路面有深坑或破损，应先进行修补；

3、底涂施工：用户外里面专用粘接底料按配比搅拌均匀后用辊筒滚涂施工，在沥青路面施工时不用涂刷底涂；

4、刮涂树脂粘接料：将彩色路面专用粘接料按配比搅拌均匀后用齿耙刮涂施工；地面不平整处、凹坑用树脂砂浆材料完全填补平整；

5、撒布彩色陶瓷颗粒：将彩色陶瓷颗粒均匀撒布于刚刮涂均匀的彩色路面专用粘接料表面，完全将树脂材料覆盖；

6、收集多余陶瓷颗粒：用吸尘器将未被粘接上的陶瓷颗粒清洗干净。（彩色陶瓷颗粒层环氧树脂粘合剂层基础层）