适用范围：特别适用于重防腐要求的作业面和工作场所，如强酸、碱池排污沟槽等作业环境。

性能特点：

1、耐高温，抗疲劳，优异的机械性能和韧性；

2、自由调配固化时间，粘度低，易施工；

3、低温固化；

4、在100℃以下，能抵抗大部分的酸、碱、盐等化学试剂的侵蚀。

施工工艺：

1、基面处理：打磨清洁，要求基面干燥、平整、无空鼓；

2、涂刷乙烯基酯防腐底漆；

3、中涂打磨、清洁；

4、涂刷乙烯基酯防腐中层漆加玻纤布的铺设，批刮腻子；

5、涂装乙烯基酯防腐清漆。