JTN-200 潜伏性改性胺固化剂

产品描述

JTN-200是一种胺改性物，可低温快速固化，固化温度可低至70℃，良好的储存稳定性，固化物表面亮光、平整。可用作环氧树脂潜伏性固化剂，双氰胺 、酰肼 、酸酐等的促进剂。

用于生产单组份环氧胶时，建议添加量：用作固化剂时占树脂的15~25%，用作促进剂时占树脂的1~10%。

技术指标

| 名称 | 外观 | 成份 | 软化点（℃） | 平均粒径（um) | 胶化时间 （添加量20%，100℃） | 存储稳定性（40℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JTN-200 | 白色粉末 | 胺改性物 | 100-110 | ≤5 | 5-7分钟 | 3周 |

包装规格

10kg/箱，内有PE袋，本品属非危险品。

注意事项

水、溶剂、活性稀释剂等可能影响储存期，请试验确定。