PW125J型

台式脚踏精密储能点焊机

使用说明书

镇江精工焊接设备有限公司

江苏省镇江市民营开发区润兴路189号

TEL：（0）13511696601  FAX:(0511)85636601

注意事项

开箱时，请检查一下本机是否有破损之处，请查点确认附件是否齐全，使用前，请仔细阅读此“说明书”，并检查一下本机设置的周围环境，避免在以下场所设置：

- 高温、高湿的场所；

- 容易受冲击、振动的场所；

- 有化学药品、有害气体附近的场所；

- 容易沾上水、液体的场所；

- 高频周波发生源附近的场所；

- 有金属屑飞溅的场所；

设置的场所与安置的方法：

- 请安置在水平、无倾斜与振动的场所；

- 请牢固的安置在不易发生移动和坠落的场所；

- 尽量设置在通风比较好的场所；

电源的接线和安全事项：

- 电源线应连接额定电压，请确认一下实际的电压是否符合额定电压：单相AC220V /50HZ  16A

- 为了确保安全，焊机必须可靠接地，控制器接线结束后，必须把端子台的盖子盖上。

维修和保养：

- 机体外部的污迹请用干布插除，污迹严重处请用酒精或用中性洗涤剂轻擦。（切勿用香焦水、稀释剂、丙酮等擦洗）；

- 请不要随意分解和自行改造本机。

- 简介

本机说明书提供储能式点焊机安装、操作及维修， 以便可以使您尽快了解与熟悉本机，取得高效率操作及更安全的使用。

- 储能式点焊机是采用电容储存能量而在瞬间释放出大电流，与交流焊机相比对电网冲击小；同时由于焊接时间短（焊接时间只在几千分之一秒内完成）、焊接电流大，使得由于焊接过程所产生的热量引起工件过热氧化和变形等情况减少至最小，因此得到广泛的应用；

- JH-01A型轻型精密焊接机头的焊接压力极轻，可以通过旋帽压簧调整设定，因此压力稳定，可以得到恒定的焊接品质；特别适用于贵金属丝及特细金属丝、箔、片等材质点焊焊接。

- 能焊接铁金属、不锈钢，也能焊接银、铜、铝等难焊金属以及非相同金属之焊接；

- 本机具有结构合理、使用简单、维修方便、外形美观等特点，特别适用于对焊接热能要求严格的场合；例如：精密仪器仪表零件、电真空器件、金属细丝以及异种金属工件之间的焊接，特别适用于继电器簧片、定时器的簧片触点、弹性元件、温感元件等焊接效果尤佳。

- 设备总体构成

PW125J型储能点焊机是由镇江精工焊接设备有限公司设计并制造，机器主要零部件可分为机械与电器两大部分，机械结构可分为焊接工作台、JH-01A型轻型精密焊接机头、照明灯罩与脚踏机构；电器结构可分为微电脑精密储能焊接控制器、TWT-125J焊接变压器、升压变压器与储能125焦耳电器控制部分。

- 基本参数

- 主要技术规格：

电源电压及频率         单相AC220V；50HZ

额定储能量             125焦耳

最大消耗功率           不大于1.5KW

充电电压               50-375V

电极加压力             0.2-200N可调

电极行程               10mm

工作周期               约0.8秒

- 焊接能力：镍带                0.1+0.5mm

不锈钢              0.5+0.5mm

黄铜（H62）         0.3+0.3mm

3．外形尺寸（L*W*H）               随机

4．重量：                          约80Kg

- 基本原理

本机属于储能点焊机。机头采用精密制造件，具有运动位置准确，刚度好等特点，动力由脚踏板人工脚踏提供。预先调节加压簧压力，到所须焊接压力为止。预先在储能焊接控制器上设定焊接电压，将工件放于下电极端面上，用脚踩动脚踏板，踏板带动连杆，连杆带动支架向下运动，当电极与工件接触并继续压紧工件，此时微动开关打开，电器控制部分工作，触发信号给变压器，产生低电压大电流瞬间放电完成焊接，以后逐次进行操作即可。

- 操作规程

- 使用前的准备：

- A.开箱，清除灰尘；

B.在点焊机后面接地标示处可靠接于工厂接地网；

C.将电源、照明开关置于“断开”位置。

D．将设备接上工作电源(单相220V 50HZ/16A)；

- 操作规则：

- 打开照明灯罩右上角钮子开关，此时照明灯亮；

- 打开“电源”开关，此时电源指示灯亮；

此时机内的排风扇随之工作（电源保险管为15A，机箱后面的风扇保险管为1A）， 切切注意：机内风扇不工作时，检查原因并排除。

- 在微电脑储能焊接控制器上设定所需规范号以及焊接电压即可。焊接压力取决于加压簧的压力，预先调节加压簧的压力，得到所需的焊接压力；

- 为了达到高效率的使用，在不影响操作条件下，应将上电极行程调到合适的位置，调整行程通过调节上下电极的间距即可，通常此间距3-6毫米；特别说明：电极端面间距不要大于6毫米否则易导致焊接炸火或虚焊等现象。

- 在调节电极与工装位置时，必须按下“泄放”键，不带电进行操作；

- 将工件放于下电极端面上，踩下踏板进行焊接；

- 正常工作一段时间后，应定期调整焊接变压器初级两端的接头位置，以防止直流磁化作用；

- 设定或修改焊接参数须先按下调整键，再进行设定修改后并按下“确认”键予以确认，再次按压调整键退出，此时就绪灯点亮即可进行点焊。

- 安全措施：

- 使用完毕后关闭（切断）电源。

- 必须使各组电容不带电后，才能打开机箱进行修理。

- 注意事项：

- 不同材料、不同尺寸的工件焊接都必须经过试焊，选择不同的电容量、充电电压、电极压力与焊接变压器抽头，找出最佳的焊接规范，方可进行正常生产；

- 焊机正常使用一段时间后，应定期调整变压器初级两端的接线位置和充电变压器次级两端头的接线位置，以防止直流磁化降低变压器的输出功率。

- 储能点焊机如果连续3个月不使用须每个月至少开机充电30-60分钟，否则极易导致储能电容老化衰减从而降低使用寿命。

- 主要故障及修理

- 焊接时炸火：

将电极头用细砂布打净，被焊工件要光滑、贴紧，不能有空气间隙，如还有炸火，可适当增加被焊工件的压力或降低电容充电电压；

- 长期使用后发现焊接电流下降：

这可能是焊接变压器次级回路的接头处被腐蚀造成电阻增加的缘故，应将焊接变压器次级到电极的几个接头拆开用0号砂纸把接触处打光清洁干净，然后重新拧紧；或者可能是焊接变压器和充电变压器被磁化的结果，可定期地将焊接变压器初级两头与充电变压器次级接线对调；

3．   如果焊接电流太小，可以加大焊接电流，检查工件表面是否清       洁，电极与夹头接触是否良好。

- 急修指南

注意在进行内部线路检查时，必须将电源插头拔掉；打开机箱时，应确定电容的充电电荷已完全释放，因为储存电能能使人受伤，请用合适仪器和有经验的技术人员进行检修。

| 序号 |  | 出现问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 开关已打开指示灯不亮 | 1．电源可能截断 | 1-1． 查变压器是否低于180V 1-2． 保险丝是否烧坏 1-3． 检查相关插头与线路 |
|  |  |  | 2．风扇会转动指示 灯不亮 | - 检查指示灯 2-2． 检查相关线路 |
| 2 |  | 电极工作正常但不放电 | 1．充电可控硅失控 | 1-1． 检查可控硅 1-2． 检查放电相关触发线路 |
|  |  |  | 2．有充电电压， 放电可控硅失控 | - 检查可控硅 - 检查放电相关触发线路 |
|  |  |  | 3．电容器不放电 | 3-1． 检查放电可控硅 - 更换电容 - 检查相关线路 |
| 3 |  | 充电失效 | 1．可控硅失控 | 度量基极信号，假如有而可 控硅却不导通，请换可控硅 |
|  |  |  | 2．控制线路板故障 | 度量基极信号，假如没有信号输出而可控硅却不导通，请换可控硅。 |
| 4 |  | 过载保险丝重复损坏 | 1．充放电可控硅短路 | 更换可控硅 |
|  |  |  | 2．放电可控硅触发极锁死 |  |
| 5 |  | 焊点不牢 | - 焊接压力太大 | 减小预压力 |
|  |  |  | - 焊接电压太低 | 加大充电电压 |
|  |  |  | - 焊点面积太大 | 减小电极面积 |
|  |  |  | - 电极夹头接触不好 | 减小电阻 |
| 6 |  | 焊接时炸火 | - 工件表面氧化 | 清理工件 |
|  |  |  | - 压力不足 | 增加预压力 |
|  |  |  | - 焊接电压太高 | 调低充电电压 |
|  |  |  | - 焊点面积太小 | 加大电极面积 |
|  |  |  | - 放电时间太早 | 拆开机头罩壳后调整微动开关位置 |
| 7 | 焊点烧黑或起坑 |  | - 焊接电压太高 | 调低充电电压 |
|  |  |  | - 压力不足 | 增加预压力 |
|  |  |  | - 电极维护 | 检查与改变电极形状 |

售后服务及业务咨询：0511-85617078，（0）13511696601.