NJ-支座砂浆

支座砂浆使用干现浇桥梁盆式橡胶支座安装的需要，抢修、桥梁支座锚固灌浆、轨道锚固灌浆等，特别适合于高速铁路、客运专线、高速公路等的支座灌浆等。

技术特征

CGM支座砂浆是由特种胶凝材料、膨胀材料、外加剂和高强集料组成的特种工程材料，具有高流动性、无收缩、早强、高强、耐久等特征。

1、施工性好：具有良好的流动性，自流找平，不需振捣，抹压，施工速度快、方便；

2、微膨胀；填充部位无收缩、结合牢固；

3、早强、高强：具有非常高的小时强度，2小时不低于20Mpa， 28d强度大于50Mpa，长龄期强度持续增长，后期不收缩；

4、耐久性好：是无机灌注材料，不老化，对钢筋无锈蚀。

产品主要参数：客运专线桥梁盆式橡胶支座晢行技术条件参照执行：

| 序号 | 检验项目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动度mm |  | ≥320 |
| 2 | 30分钟后流动度mm |  | ≥240 |
| 3 | 泌水率0% |  | 无泌水 |
| 4 | 抗压强度MPa | 2h | ≥20 |
|  |  | 28d | ≥50 |
| 5 | 弹性衡量 | 56d不低于28d | 试验结果 |
|  |  | 90d不低于56d |  |
| 6 | 弹性模量GPa | 28d | ≥30 |
| 7 | 抗折强度MPa | 24h | ≥10 |
| 8 | 28d膨胀率 % |  | ≥0.1 |

使用方法

1、处理：将支座基底清理干净，除去浮灰，油迹，杂物等不利于粘结的物质，施工前，基层用自来湿润，浇注砂浆时不能留有明水；

2、搅拌： CGM采用砂浆搅拌机搅拌，支座砂浆推荐料水比为1：0.13-0.145先将水加入搅拌箱中，开动搅拌机然后逐渐加入计量好的支座沙浆，同时进行搅拌，直至所需物料全部加完在继续搅拌3-5min，使浆料均匀后开进行浇注。

3、灌注：将搅拌好的湿拌砂浆，装入灌注桶，从较低的位置缓慢倒入支座内自流平即可，灌注施工时间应在30min内完成，施工后的机具立即用；

4、如果施工温度过低，将材料放置在温度较高的室内，可采用较热的水进行拌合；如果湿度过高，可采用冷水进行拌合，在施工前，根据当地温度在实验室进行试验。

5、包装：25kg/袋