产品概述：

力特克浓缩型渗透光亮剂采用了特种高分子材料，耐用性高，可以抗磨损，防刮伤，防刻化，使用范围广，可用于水泥密封固化剂地面、水磨石地面、金刚砂耐磨地面等为固化剂打磨处理后表面抛光。

L-600可以渗入地坪，在干燥的过程中和混凝土粘结在一起，干燥后经过物理抛光，能增加地坪的光泽度，同时增加表面的防水、防尘、抗污保洁和抗磨性能。

施工过程：

在地面没有明水的情况下，将力特克L-600用喷壶或者喷雾器均匀的喷洒在地面上，然后用干净的拖把将光亮剂推均匀。

待地面将光亮剂材料吸收半小时后，地坪研磨机换上2000目以上的磨片进行抛光处理。

高速抛光+百洁垫效果更佳。

抛光完成后即可上人，气温较低时，间隔时间需要适度延长。

性能特点;

L-600可以有效阻止酸、碱、溶剂、汽油等污染物的渗透，使表面更容易冲刷和清洗

L-600不同于水蜡，它和混凝土表面结合牢固，其渗透在地面毛孔中，起到封闭作用。

具有很高的防污防尘效果和很好的抗水性

增加表面的光亮度

降低表面阻力增加耐磨性。

- 注意事项
一星期之内施工混凝土表面要保持清洁。 
该产品中具有轻微腐蚀性，如溅到皮肤或衣服上，用清水冲洗即可。 
需防潮保存。

力特克小陈：13925802795