1、产品介绍

力特克T-70渗透型密封硬化剂是一种渗透型的液体密封固化剂。力特克硬化地坪系统具有：渗透性强、硬度高、抗压、防尘、耐磨、抗渗透、光亮美观、抗风化、抗老化、易清洁养护、使用年限高、绿色健康等优点，请您放心使用。

2、应用范围

力特克混凝土密封固化剂适用于混凝土地面、金刚砂耐磨地面、水磨石地面等以混凝土为基础的地坪。力特克硬化地坪系统广泛应用在：地下停车场、厂房车间、仓库、物流中心、大型商场、展览中心、机场、高铁站地铁站等场地。

3、施工工具

力特克硬化地坪系统施工需要准备的工具包括：扫把、拖把、地坪打磨机、工业吸尘器、手磨机、配料桶、铁磨片、树脂磨片、手推车、喷雾器等。

4、具体施工步骤

第①步：清洁地面

施工前，请用扫把将地面的灰尘等杂物清理干净，新浇筑的地坪需要养护完成后才可以进行施工，坑洼或裂缝处需要修补后再施工。

第②步：基面处理

如果地面基础不平整的情况下，可先用铁磨片将地面打磨平整。铁磨片打磨清理完成后，将打磨机换上50目的树脂磨片，将地面进行干磨处理。在打磨过程中直接干磨即可，可洒少许水减少灰尘。

第③步：材料渗透

50目打磨清理完成后，在地面完全干燥的情况下，将力特克T-70渗透型密封硬化剂材料开封，温馨提示：材料开封前请认证力特克防伪标签！将力特克T-70渗透型密封硬化剂材料按照1：3兑水后均匀的喷洒在地面上保持湿润状态6-8小时左右。再次提醒您，地面在上材料之前一定要确保完全干透，材料才能被地面充分吸收。湿润时间达到后，可以在地面洒上适量固化剂材料或者清水，将地坪打磨机换上100目的树脂磨片，对地面进行打磨处理，打磨完成后用工业吸尘器将地面清理干净。

100目打磨清理完成后，再次将配比好的固化剂材料均匀的洒在地面上，让材料渗透30分钟左右，渗透时间达到后，可以在地面洒上适量清水，将地坪打磨机换上200目树脂磨片，进行湿磨处理，打磨完成后都要用工业吸尘器将地面清理干净。

第④步：细磨

200目打磨清理完成后，将地坪打磨机换上500目树脂磨片进行干磨，在打磨过程中需要注意横向竖向交叉打磨，打磨完成后用扫把将地面的灰尘清理干净。

第⑤步：精磨

500目打磨清理完成后，将地坪打磨机换上1000目的树脂磨片，对地面进行干磨处理。打磨完成后用吸尘器或者扫把将地面清理干净。

1000目打磨清理完成后，地坪打磨机换上2000目的树脂磨片，对地面进行干磨处理。打磨完成后用吸尘器或者扫把将地面清理干净。

第⑥步：抛光

2000目打磨清理完成后，将力特克浓缩渗透型光亮剂用喷壶均匀的洒在地面上，再用拖把将光亮剂拖开，待光亮剂完全干透后，将地坪打磨机换上2000目或2000目以上的树脂磨片干抛，使用专业的地坪抛光机换上百洁垫干抛效果更佳。

第⑦步：全面抛光

2000目打磨清理完成后，用喷壶或者喷雾器将力特克渗透型光亮剂喷洒在地面上，并用干净的拖把推开。光亮剂渗透20-30分钟后，将打磨机换上2000目以上的磨片进行全面抛光，用高速抛光机加百洁垫效果更佳。

5、温馨提示

在标准温湿度情况下，施工完成后即可上人，7天后可以承受重压，日常地面清洁用拖把和清水即可。

以上为力特克T-70渗透型密封硬化剂施工工艺，希望具有抗压耐磨、防尘抗渗、光亮美观、易清洁保养、使用年限久、绿色健康等多重优越性能的力特克硬化地坪系列产品能为您带来更舒适、更健康的工作生活环境。