彩色压印混凝土艺术地坪是在摊铺好的砼表面上，在砼表面析水消失后用干撒彩色强化剂（干粉）的方法对砼表面进行上色和强化，并使用专用工具将彩色强化剂抹入砼表层使其融为一体；待表面水份光泽消失时，即均匀施撒彩色脱膜养护剂（干粉），并马上用事先选定的模具在砼表面进行压印，实现各种设计款式、纹理和色彩。

一、彩色地坪的突出优势： 
   图案丰富，充分发挥想象空间以及和现实环境的完美搭配
    颜色可根据设计要求随意搭配、任意选择 
    美观、耐磨、抗压强度高、平整度好 
    施工速度快、易掌握、易推行、可操作性强 
    不生杂草、不需维修、适用于任何需要硬化的地坪 
    使用寿命长、成本低、折旧率低 
    基层部分就地取材、运输费用低 
 与传统铺装材料的比较： 
     完全克服了彩色道板整体性差、易松动、高低不平、溅泥浆等给人们带来不便的缺点。彩色地坪以其平整度好，工艺简捷，纹理立体感强的优势，既攻克了传统地面铺装容易出现的施工工期长，混凝土开裂、中空、起壳、脱层的难题，也克服了天然材质因尺寸不一、厚度差异出现的铺装问题。 
     二、彩色地坪的优缺点 
    1）誉臻誉丽彩色地坪的竞争优势是整体性、实用性、艺术性好，防滑、耐磨、抗压、施工方便简单、花样颜色种类多，使用寿命长，无需维护； 
    2）缺点是对施工温度、风力、雨天有要求，需要掌握施工的应变能力，管理要求及成品保护标准较高。 
     三、产品特点： 
    能够直接在混凝土上非常逼真地模仿许多高档建筑装饰材料的质地及色泽，呈现出的效果酷似天然的青石板、木板、火山岩石等等。它能够刻意表现出自然材质的粗砺，凹凸不平和复杂纹理，整体成型，一次性铺装，施工快，同时又解决了普通彩色道砖的整体性差，高低不平易松动，使用周期短等缺点。 
     四、施工步骤： 
    砼表面拉毛处理→撒布彩色强化料材料→找平收光强化料材料面层→撒布脱模粉→用模具压制图案→实现各种设计款式、纹理和色彩

誉臻誉丽艺术地坪（压模地坪、压花地坪）质量技术指标：

| 项目 | 标准指标 |  | 测试检验值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐磨性 | ＜0.05g/cm³ |  | 0.02g/cm³ |
| 抗压强度 | 3天 ＞ |  | 49.0Mpa |
|  | 7天 ＞ 56.0Mpa |  | 68.1Mpa |
|  | 28天＞ |  | 77.6Mpa |
| 抗折强度 | 28天＞11.5Mpa |  | 13.2Mpa |
| 抗拉强度 | 28天＞3.3Mpa |  | 3.9Mpa |
| 硬度 | 回弹值 矿物尺 莫氏（28天） | ＞40 ＞9 ＞6 | 46 10 7.8 |
| 冲击功（小颗粒） | ＞0.10J |  | 0.19J |
| 防滑系数 | ＞0.5（OSHA） |  | 0.71 |

二、艺术地坪（压模地坪、压花地坪）的施工流程：
基层处理—》测设标高控制线—》支模—》砼搅拌—》铺设砼—》振捣找平—》
铺设彩色强化料—》撒脱模粉—》压模压印—》冲洗表面—》涂刷封闭剂—》养护（红色为彩色面层施工方施工范围）
精湛的施工标准，严格的材料检验，专业的施工队伍，为誉臻誉丽艺术地坪（压模地坪、压花地坪）赢得了良好的客户以及业界口碑，我们将竭诚为您服务！
 
誉臻誉丽透水地坪、透水混凝土
一：誉臻誉丽透水地坪  透水混凝土与传统混凝土路面的数据对比

| 比对项目 | 传统沥青路面 | 透水地坪 透水混凝土路面 |
| --- | --- | --- |
| 地坪厚度 | 5cm | 3-4cm |
| 抗压强度 | 40Mpa | 90.9Mpa |
| 抗折强度 | 5.0Mpa | 14.7Mpa |
| 抗冻系数 | 5℃以下施工易冻结，起皮，开裂 | 不低于2℃均可施工，无开裂现象 |

二、誉臻誉丽透水地坪透水混凝土施工流程
基层处理—》测设标高控制线—》支模—》摊平透水地坪面层材料—》辊压找平—》拍平—》成型—》涂刷封闭剂—》养护（红色为彩色面层施工方施工范围）
“真实、唯美、精益求精”铸就誉臻誉丽透水地坪精钢品质！

   上海誉臻誉丽专业提供混凝土压花地坪,压模地坪美透水地坪、德国配方,科研新成果,金牌品质,比传统地面铺装更便捷,更省钱,更耐用,是大面积地面铺装的理想选择!

欢迎社会各界朋友光临景琪指导以及索取免费样本宣传资料