公司自成立以来，通过一体化的系统推广和高标准施工以及产品本身所具有的优秀环保性能、超卓表现力、铺装简捷等特性，使得该产品的社会认同感与日俱增。公司集科研开发，生产销售，工程服务，技术咨询为一体，是国内规模较大的专业地坪材料的生产和施工的企业之一。几年来，公司秉承“真实、唯美、精益求精”的服务理念，以客户需求为导向的经营理念，与时俱进。凭着严于律己，企业精神，先后赢得上海世博会，芜湖方特欢乐世界，赤水丹霞地貌地质公园申遗项目施工等一大批项目，施工工程遍及大江南北…该产品适用范围广泛，广场、、住宅小区、公园、游乐场、停车场、别墅等室外地坪、道路两侧和中央隔离带以及其它各类休闲景观道路均有成功应用实例…

誉臻誉丽艺术地坪特点介绍：
一、产品介绍
CH（誉臻誉丽彩色地坪硬化剂）：
①外观：粉状
②功能：超细微粒渗透性强,良好的抗碱性、有效保护基层、防止面漆变

与面漆有很好的相溶性、施工方便，无毒无味
③用途：适用于混凝表面的封闭与渗透，它与混凝土发生渗透、融合，并可大幅度提高混凝土表面的物理特性（抗压性、耐磨性、抗折性等）。
④涂布量：3kg/m2
RA（誉臻誉丽彩色地坪脱模粉）：
①外观：粉状
②特点：超细微粒渗透性强，良好的抗碱性、有效保护基层、防止面漆变色，与面漆有很好的相溶性、施工方便，无毒无味
③用途：防止了混凝土表面过快失水，起到了脱模的作用，防止揭底。      
④涂布量：0.2 kg/m2
封闭剂：
①外观：液体
②特点：优异的耐候性及耐沾污性，具有独特的憎水透气性，具有极佳的自洁功能，抗紫外线能力强，耐老化、耐温变性好，漆膜耐候性极佳，耐酸雨、无黄变、不龟裂；
③用途：地石保护剂的强渗透性能渗透到混凝土里面，既对混凝土进行封闭式养护，又可以使之具有光泽性，使混凝土更加耐磨、防滑、防水及不褪色。

④涂布量：0.18 kg/m2（起的作用是渗透，保护和美观作用）

二、施工工艺介绍

1、 施工准备
1.1 材料
1.1.1水泥：水泥强度等级不得低于42.5，严禁不同品种、不同强度等级的水泥混用。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告。
1.1.2 砂：中砂或粗砂含泥量不大于3%。
1.1.3 石子：宜选用粒径为5～25㎜，含泥量不大于2%。
1.1.4 水：宜采用饮用水。
1.1.5 硬化剂、脱模粉颜色应符合要求，质量符合企业标准。
1.2 作业条件
1.2.1 砼下面的结构层或基土已施工完并经验收合格。
1.2.2 水平标高控制线已测完并经预检合格。
1.2.3 设置在砼层中的井座已完并经验收合格。

2、工艺流程介绍
基层处理—》测设标高控制线—》支模—》砼搅拌—》铺设砼—》振捣找平—》

铺设硬化剂—》撒脱模粉—》压模—》冲洗表面—》刷封闭剂—》养护

更多详细信息请社会各界人士来人来电咨询索取样本资料！

誉臻誉丽-精湛工艺赋予产品灵魂，灵动整个世界，让世界更加多彩！