快速抢修料

- 用途：
主要用于各种道路的快速修补处理

二、技术特点:
1、早强、高强：产品2小时强度可达到40兆帕，28天强度可达到70兆帕以上。
2、自流态：现场只需加水搅拌后，不需震捣便可修补到地面上。
3、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
4、耐候性好-40℃～600℃长期安全使用。
5、施工简单、2小时快速通车
三、技术指标：

| - 性能 - 型号 | - 抗压强度（Mpa） |  |  |  |  | - 塑性膨胀率（%） |  | - 钢筋粘结力（Mpa） |  | - 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 30min | - 2h | - 8h | - 24h | - 28d |  | - 1d |  |  |  |  |
| - XJ-QX1 | - \ | - \ | - ≥30 | - ≥40 | - ≥55 |  | - ≥0.03 |  | - ≥8 |  | - 无泌水对钢筋无锈蚀 |
| - XJ-QX2 | - \ | - ≥20 | - ≥40 | - ≥50 | - ≥65 |  | - ≥0.03 |  | - ≥8 |  |  |
| - XJ-QX3 | - ≥20 | - ≥35 | - ≥45 | - ≥50 | - ≥65 |  | - ≥0.03 |  | - ≥8 |  |  |

四、包装储存 
1、本品为塑料编织袋，包装规格为50公斤/袋。 
2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为6 个月。