混凝土防腐剂

百强牌BY-1004型混凝土防腐剂广乏用于含有硫酸盐和镁的煤系地层、硫化矿地层、石膏地层、淤泥碳层、盐渍土地地区、盐湖、滨海盐田、沿海港口、海水渗入区等不良地质区域和海洋水域的钢筋混凝土结构。从而使混凝土因强度和粘接性能的丧失而发生破坏，并导致混凝土结构耐久寿命降低，因此在一些地区，抗硫酸盐防腐剂必不可少。
其工作原理：

BY-1004型混凝土防腐剂不是通过单纯在普通硅酸盐水泥中加入减水剂或矿物质掺和料提高混凝土的密实性，而是降低可侵入混凝土中硫酸根离子浓度并细化毛细孔的孔径，抑制氢氧化钙从水泥石中析出的速度。达到延缓石膏和钙矾石晶体的生成，起到抑制其膨胀破坏的作用，进而起到延缓混凝土硫酸盐侵蚀破坏的见速度，该产品能够有效阻止钙矾石结晶膨胀破坏、石膏结晶膨胀破坏、镁盐结晶破坏、碳硫硅钙石结晶破坏，从而提高混凝土结构耐久性。
产品技术指标:执行标准:JC/T1011-2006掺量%(胶凝材料重量比)6-8%

| 检验项目 | 性 能 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 |
|  | 终凝/h | ≤10 |
| 抗压强度比/% | 7d | ≥90 |
|  | 28d | ≥100 |
| 彭胀率％ | 1d | ≥0.05 |
|  | 28d | ≤0.06 |
| 抗蚀系数 | A | ≥0.85 |
| 膨胀系数 | E | ≤1.50 |

使用效果:

该产品为无氯低碱专门针对硫酸盐腐蚀环境的外加剂，具有抗渗、抗冻、阻锈、防腐等作用。 经过研究，在硅酸盐或普通硅酸盐水泥的2500mg/L提高到15000mg/L，达到《铁路混凝土及砌石工程施工规范》TBJ210-86附录十三《环境水对混凝土侵蚀判定标准及防护措施》中规定的AS型高级抗硫酸盐水泥的需求:同时符合JC/T1011-2006《混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂》的指标要求。

使用注意事项：

1、掺  量：在普通硅酸盐或硅酸盐水泥中掺入20-25%的活性矿物掺料及6%混凝土防腐剂（按胶凝材料重量计）可获得最佳防腐效果。
2、本品适应于普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等以及粉煤灰、矿渣粉、硅灰等混凝土掺合料。施工前应做混凝土配合比试验，以确定最佳掺量。
3、按AS型高级硫酸盐水泥确定混凝土防护等级，参照TBJ210-86附录十三有关规定
4、将本品与水泥、矿物混合料、焦料、水同时加入搅拌机进行搅拌即可
5、凡使用本产品，可提供技术咨询服务，具体可按工程情况进行协商。

包装与贮存:
1、本产品为40±1公斤袋内衬塑料编织袋包装。
2、本产品应存放于干燥处防止受潮。
3、在密封的条件下，保质期为一年。