产品特性：

本品为无磷环保型水基清洗剂，不含磷元素以及重金属，符合国家制定的环保型清洗剂标准。本品脱脂力强，可有效清除工件表面的各种油污。

使用方法：

本品适用于清洗普通铝材、铝合金、钢材、铁件上面的各类油污。可在浸泡、人工手洗或超声波加温的情况下清洗。使用浓度为(5-10)%, 使用温度为(50-70)℃，清洗时间为(5-15)分钟。

注意事项：

本品为水性、不燃液体，不宜用于电气设备内部的清洗。

本品冻结后再融化不影响其使用效果，并且存放安全，请勿入口。