SKG2SN

内  胶：丁腈橡胶

外  胶：黑色氯丁胶

增强层：两层高强度编织钢丝

温  度：-40℃～100℃

标  准：EN853 2SN,GB/T3683.1 2SN,SAE J517 R2S,ISO 1436 2SN MT98，煤安MA，美国MSHA和

SAE J1942/USCG认证

应  用：高压液压油适用于建筑、机床、农业上的应用使用。石油或水基液压油。软管尺寸

3/16-5/8"，真空度达到28in汞柱。软管尺寸3/4"~1",真空度达到24in汞柱。

| 内 径 |  |  |  |  | 外层钢丝直径 |  | 外胶厚度 |  | 外径 | 最大工作压力 |  | 最小爆破压力 |  | 弯曲半径 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 |  |  |  |  |  |  |
| Dash | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
| -3 | 5.0 | 3/16" | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 166 | 24076 | 90 | 0.27 |
| -4 | 6.3 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23204 | 100 | 0.34 |
| -5 | 8.0 | 5/16" | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 0.8 | 1.5 | 17.3 | 35.0 | 5080 | 140 | 20304 | 115 | 0.39 |
| -6 | 1.0 | 3/8" | 9.3 | 10.3 | 16.1 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 19.7 | 33.0 | 4800 | 132 | 19144 | 130 | 0.49 |
| -8 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 23.0 | 27.5 | 4000 | 110 | 15956 | 180 | 0.59 |
| -10 | 16.0 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 0.8 | 1.5 | 26.2 | 25.0 | 3630 | 100 | 14500 | 200 | 0.71 |
| -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 0.8 | 1.5 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 86 | 12472 | 240 | 0.89 |
| -12 | 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 0.8 | 1.5 | 30.1 | 25.0 | 3630 | 100 | 14500 | 240 | 0.89 |
| -16 | 25.0 | 1" | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 1.0 | 2.0 | 38.9 | 16.5 | 2400 | 66 | 9572 | 300 | 1.37 |
| -20 | 31.5 | 1-1/4" | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 1.0 | 2.0 | 49.5 | 12.5 | 1820 | 50 | 7252 | 420 | 2.27 |
| -24 | 38.0 | 1-1/2" | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 1.3 | 2.5 | 55.9 | 9.0 | 1310 | 36 | 5220 | 500 | 2.44 |
| -32 | 51.0 | 2" | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 1.3 | 2.5 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 3.00 |
| -40 | 64.0 | 2-1/2" | 63.0 | 65.2 | 74.6 | 77.8 | 1.3 | 2.5 | 83.0 | 7.0 | 1015 | 28 | 4060 | 760 | 3.47 |

关键词：液压油管 液压胶管  耐高温液压管   液压管总成   液压软管

具体规格咨询客服

| 规格 | 价格 |
| --- | --- |
| 3/16寸 | 40 |
| 1/4寸 | 27 |
| 5/16寸 | 33 |
| 3/8寸 | 63 |
| 1/2寸 | 69 |
| 5/8寸 | 80 |
| 3/4寸 | 93 |
| 1寸 | 120 |
| 1-1/4寸 | 180 |
| 1-1/2寸 | 205 |
| 2寸 | 255 |
| 2-1/2寸 | 260 |