吊装带的使用安全注意事项
        ① 不允许超负荷使用吊装带，如同时使用几支时，应尽可能是负荷均布在几支吊装带上。
        ② 不允许将软环同任何可能对其造成损坏的装置连接起来，软环连接的吊挂装置应是平滑、无任何尖锐的边缘，其尺寸和形状不应撕开吊装带缝合处。
        ③ 在移动吊装带和货物时，不要拖拽，绝对防止挤压，碰撞。
        ④ 不要使吊装带打结、打拧，不允许吊装带悬挂货物时间过长。
        ⑤ 不允许使用没有护套的吊装带承载有尖角、棱边的货物。
        ⑥ 当货物停留在吊装带上时，不得将吊装带从承载状态下抽出来。
        ⑦ 如果在高温场合或吊运化学物质等非正常环境下使用吊装带，应按照制造商的指导、建议进行时用。
        ⑧ 吊装带弄脏或在有酸、碱倾向的环境中使用后，应立即用凉水冲洗干净。
        ⑨ 吊装带应在避光和无紫外线辐射的条件下存放，不应把吊装带存放在明火旁或其他热源附近。
 吊装带的报废标准
         吊装带在使用过程中，有下列情况之一时，应予以报废。
         ① 织带（含保护套）严重磨损、穿孔、切口、撕断。
        ② 承载接缝绽开、缝线磨断。
        ③ 吊装带纤维软化、老化、弹性变小、强度减弱。
        ④ 纤维表面粗糙易于剥落。
        ⑤ 吊装带出现死结。
        ⑥ 吊装带表面有过多的点状疏松、腐蚀、酸碱烧损以及热熔化或烧焦。
        ⑦ 带有红色警戒线吊装带的警戒线裸露。

丙纶吊带的特点

- 丙纶特性：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定

- 丙纶吊带应在-10℃-80℃范围内使用

- 抗紫外线高强丙纶丝（抗老化丙纶丝）经国家棉纺织品质量监督检测中心和江苏省技术监督局纤维检验所测试200小时抗老化测试UV-B荧光紫外灯，0.71W/m2，8hUV/60°C，4h冷凝/50°C照射下，产品拉伸强度保持50%以上.，而正常的高强丙纶吊带所采用的丙纶丝，没有经过抗紫外线处理，所以保存，使用绝对严禁紫外线照晒。